ICS 83.140.10

G 33

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T XXXXX—XXXX

热转移碳带用双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜

Thermal transfer carbon belt with two-way stretching polyethylene terephthalate film

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会塑料制品分技术委员会（SAC/TC48/SC1）归口。

本标准主要起草单位：安徽国风塑业股份有限公司、宁波金源复合集团有限公司、杭州天地数码科技股份有限公司、上海紫东薄膜材料股份有限公司、天津华新盈聚酯材料科技有限公司、安徽省标准化研究院。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX。

热转移碳带用双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜

范围

本标准规定了热转移碳带用双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以聚对苯二甲酸乙二醇酯为主要原料，经熔融挤出铸片后，采用纵横向拉伸工艺制成的厚度为 2μm～12μm、主要用于热转移碳带领域的热转移碳带用双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜（以下简称薄膜）。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1040.3-2006  塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2918  塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 6672  塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法

GB/T 6673  塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定

GB/T 10006  塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法

GB 13113  食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准

GB/T 13542.2-2009  电气绝缘用薄膜 第2部分：试验方法

GB/T 16958-2008  包装用双向拉伸聚酯薄膜

要求

尺寸偏差

长度、宽度偏差

应符合表 1 的要求。

长度、宽度偏差

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 长度，％ | 0～1 |
| 宽度，mm | ±2.0 |

厚度偏差

应符合表 2 的要求。

厚度偏差

| 厚度（d），μm | 厚度极限偏差，％ | 平均厚度偏差，％ |
| --- | --- | --- |
| 2≤d＜6 | ±10.0 | ±4.0 |
| 6≤d≤12 | ±10.0 | ±3.0 |

每卷接头个数及每段长度

接头处应有明显标记，应符合表 3 的要求。

每卷接头个数及每段长度

| 厚度（d），μm | 接头个数，个 | 每段长度，m |
| --- | --- | --- |
| 2≤d＜6 | ≤2 | ≥2500 |
| 6≤d≤12 |  | ≥2000 |

外观

应符合表 4 的要求。

外观要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 膜面外观 | 杂质、污染 | 不允许 |
|  | 划痕 | 不允许 |
| 成品膜 卷外观 | 条纹 | 允许有轻微纵向条纹 |
|  | 鼓包、变形 | 不允许 |
|  | 褶皱 | 不允许 |
|  | 端面整齐度 | ≤2.0 mm |
|  | 膜卷管芯 | 不允许凹陷或缺口 |

物理机械性能

应符合表 5 的要求。

表5 物理机械性能

| 序号 | 项 目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度，MPa | 纵向 | ≥240 |
|  |  | 横向 | ≥240 |
| 2 | 断裂伸长率，％ | 纵向 | ≤120 |
|  |  | 横向 | ≤120 |
| 3 | 拉伸弹性模量，MPa | 纵向 | ≥4300 |
|  |  | 横向 | ≥4000 |
| 4 | 断裂伸长率5％ 时拉伸强度，MPa | 纵向 | ≥80 |
|  |  | 横向 | ≥80 |
| 5 | 热收缩率，％ | 纵向 | ≤2.5 |
|  |  | 横向 | ≤1.0 |

（续）

| 序号 | 项 目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 表面粗糙度Ra，μm | ≤0.2 |
| 7 | 摩擦系数 | 静 | ≤0.65 |
|  |  | 动 | ≤0.55 |

3.5  卫生性能

直接接触食品的产品应符合 GB 13113 的规定。

试验方法

试样状态调节和试验环境

样品状态调节和试验的标准环境按 GB/T 2918 的规定进行。试验环境：温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）％。样品在此条件下预处理 24 h 以上。

取样方法

去掉被测膜卷外表面的3层～5层薄膜后，按检验项目的要求取样及制样。

尺寸偏差

长度、宽度偏差

按 GB/T 6773 的规定进行

厚度极限偏差

按 GB/T 6672 的规定进行。仪器测量精度不小于 1 μm。

厚度平均偏差

用称重法进行测量。即在样品各区分别取 10 层 100 mm × 100 mm 样片，在分析天平上称重，得出重量后，计算平均单片样品重量（D），先用公式（1）计算出平均厚度（L1），再用公式（2）计算出厚度平均偏差值（Δd）。

L1 = D/ρ ……………………………………………………………………（1）

Δd=(L1- d)/ d×100  ………………………………………………………（2）

式中：

D —— 平均单片样品重量，g；

ρ—— 理论密度，（1.395g/cm3）；

Δd —— 厚度平均偏差，％；

L1  —— 平均厚度，μm；

d  —— 公称厚度，μm。

外观

取样面积不小于 1 m×1 m，在自然光下目测。

物理机械性能

拉伸强度、断裂伸长率及拉伸弹性模量

按 GB/T 1040.3-2006 的规定进行，试样采用长 150 mm，宽（15±0.1）mm 的长条形，夹具间距 100 mm，试验速度为（100±10）mm/min。测试纵、横向试样各 5 条，取其平均值。

断裂伸长率5％时拉伸强度

按 GB/T 1040.3-2006 的 4.3.4 的规定进行，试样采用长 150 mm，宽（15±0.1）mm 的长条形，夹具间距 100 mm，试验速度为（100±10）mm/min。测量样条 5％断裂伸长率时的拉伸强度。

热收缩率

按 GB/T 16958-2008 的规定进行，试验温度150℃，处理时间30min。

表面粗糙度

按 GB/T 13542.2-2009 中第 8 章的规定进行。

摩擦系数

按 GB/T 10006 的规定进行。

卫生性能

按 GB 13113 的规定进行。

检验规则

组批

以相同原料，同一工艺条件生产的同一规格的薄膜为一检验批，每批不超过 80 t。

抽样

物理机械性能和卫生指标从每批中任取一卷。

薄膜的尺寸偏差、接头、外观按表 6 要求抽样，采用 GB/T 2828.1-2012 规定的二次正常抽样方案，一般检查水平为 Ⅱ，接受质量限（AQL）为 6.5，按表6规定抽样检验。

表6尺寸偏差、接头个数及每段长度、外观的抽样和判定

| 批量（S），t | 样本 | 样本大小 | 累积样本大小 | 合格判定数Ac | 不合格判定数Rc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26≤S＜50 | 第一 第二 | 5 5 | 5 10 | 0 1 | 2 2 |
| 50≤S＜90 | 第一 第二 | 8 8 | 8 16 | 0 1 | 2 2 |
| 90≤S＜150 | 第一 第二 | 13 13 | 13 26 | 0 1 | 2 2 |
| 150≤S＜230 | 第一 第二 | 20 20 | 20 40 | 0 1 | 3 4 |

（续）

| 批量（S），t | 样本 | 样本大小 | 累积样本大小 | 合格判定数Ac | 不合格判定数Rc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230≤S＜500 | 第一 第二 | 32 32 | 32 64 | 1 4 | 3 5 |
| 500≤S＜1200 | 第一 第二 | 50 50 | 50 100 | 2 6 | 5 7 |
| 1200≤S＜3200 | 第一 第二 | 80 80 | 80 160 | 3 9 | 6 10 |
| 3200≤S＜10000 | 第一 第二 | 125 125 | 125 250 | 5 12 | 9 13 |
| S≥10000 | 第一 第二 | 200 200 | 200 400 | 7 18 | 11 19 |

检验分类

出厂检验

出厂检验项目为第 3 章除断裂伸长率5％时拉伸强度、卫生性能外的全部项目。

型式检验

型式检验项目为本标准规定的全部项目。有下列情况之一时应进行型式检验：

- 新产品试制的定型鉴定；

正常生产时，每年进行一次检验；

产品长周期停产后，恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

国家质量监督检验机构提出进行型式检验时。

判定规则

不合格项的判定

外观、尺寸偏差若有一项不合格，则该卷为不合格。

物理机械性能检验若有不合格项，应在原批中重新加倍取样，对不合格项进行复验，复验结果如仍有不合格，则该批薄膜物理机械性能不合格。

卫生指标若有一项不合格，则卫生指标不合格。

合格批的判定

外观、尺寸偏差按表 6 判定。

外观、尺寸偏差、物理机械性能和卫生指标测试结果全部合格，则该批合格。

标志、包装、运输、贮存

标志

膜卷或包装箱外应有合格证及注册商标，合格证上注明产品名称、规格、执行标准号、厂名、厂址、重量、批号、生产日期、班次、等级及“怕湿、怕热、防冲击”等内容。

包装

每卷薄膜两端用衬垫保护，用薄膜包装好，捆扎紧，特殊包装由供需双方协定。

运输

运输时小心轻放，防止机械碰撞和日晒雨淋。

贮存

薄膜应保存在整洁、干燥通风的库房内，妥善堆放，距离热源大于 2 m，远离化学品腐蚀，不能受强光直射。贮存期限从生产日期起不宜超过 24 个月。

_________________________________