1.超容主要参数

| 1 | 充放电参数 | 最大充电24V2400W；最大放电24V300W |
| --- | --- | --- |
| 2 | 端口描述 | 充放电异口 |
| 3 | 充电线规格 | 充电口引出线25平方，长度500mm，插头配120A安德森连接器 |
| 4 | 放电线规格 | 放电口引出线10平方，长度500mm，插头配50A安德森连接器 |
| 5 | 超容壳体尺寸 | 长376*宽250*高200（见1.3图） |
| 6 | 接插件方向 | 见1.3图 |
| 7 | 总开关 | 有 |
| 8 | 电量指示 | LED指示灯 |
| 9 | 电池把手 | 可折叠不锈钢把手 |
| 10 | 均衡电路 | 有；补偿超容单体间轻微容量不平衡，具备过电压、温度 |
| 11 | 输出端口 | COM口；I/O口 8芯航插 |
| 12 | ESD | 8kV→直接放电，15kV→空气放电 |
| 13 | 电解质强度 | 4000V高峰值，过电压类别 I |
| 14 | 冷却系统 | 被动自然冷却 |
| 15 | 重量 | 27Kg |
| 16 | 机身颜色 | 黑色 |
| 17 | 备注 | 不另配线 |

2.超容模块（24V1650F）参数表

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 组成方式 | 24只 3.8V2500F单体4并6串联 |
| 额定容量（25℃） | 1650F |
| 容量偏差 | -10%~20% |
| 直流内阻（25℃） | ≤200mΩ |
| 额定电压 | 22.8V |
| 最高正常工作电压 | 24V |
| 最大持续工作电流(△T=15°) | 120A |
| 最大持续工作电流(△T=40°) | 200A |
| 漏电流 | ≤10mA |
| 工作温度范围 | -40℃～+65℃ |
| 存储温度范围 | -40℃～+70℃ |
| 重量 | 16kg |
| 储存能量（Estored） | 79.2Wh |
| 能量密度（Emax） | 4.5Wh/Kg |
| 寿 命 | 65℃,额定电压下，使用超过 1500小时后 | 容量变化 | 标称值的 20% |
|  |  | 内阻 | 标称值的 100% |
|  | 25℃,额定电压下，工作超过 10年 | 容量变化 | 标称值的 20% |
|  |  | 内阻 | 标称值的 100% |
|  | 25℃,恒定电流下，额定电压至 1/2额定电压内循环 50万次 | 容量变化 | 标称值的 20% |
|  |  | 内阻 | 标称值的 100% |

3.超容尺寸

4.面板说明

| 序号 | 描述 | 序号 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I/O 8芯航插 | 5 | 放电负极 |
| 2 | 232接口 | 6 | 充电正极 |
| 3 | 电源总开关 | 7 | 充电负极 |
| 4 | 放电正极 | 8 | 指示灯 |

产品接口定义

1.放电正极/负极：放电接头正负极，正极红线、负极黑线，与50A安德森接头连用。

2.充电正极/负极：充电接头正负极，正极红线、负极黑线，与120A安德森接头连用。

I/O 8芯航插

| 针脚 | 描述 | 针脚 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCLR 复位脚 | 5 | PGC 编程控制脚2 |
| 2 | VDD 电源＋ | 6 | 低电压编程控制脚 |
| 3 | GND 电源－ | 7 | 预留脚 |
| 4 | PGD 编程控制脚1 | 8 | 预留脚 |

主要针对开发工程人员开放，用于调试。

232接口

功能：与电脑连接，用于超容软件的读写。

主要针对使用方工程人员开放。

使用操作说明

将超容放置于设备指定位置。

将安德森连接器一一对应连接完毕。

点击START总开关，启动超容模块，总开关灯及指示灯亮，相应继电器动作。

关机时，长按START总开关键5秒钟，超容将进入休眠模式。此状态下，自身功耗将极低。

放入库存或长时间不使用，请关机。

注意事项

○请详读说明书，并按照要求使用超容

○请勿强行拉扯引出线或将引出线硬塞入超容内部。

○禁止对超容短路

○禁止反向充电

○禁止非专业者拆卸超容

保修规定

■基本信息

凡属于正常使用情况下由于产品本身质量问题而引起的故障，再保修期内，本公司将负责有限保修。

■保修期限

产品的保修期自用户购买之日起12个月内负责保修。

■保修例外条款

以下情况不属于保修范围

○因自然灾害（如地震，火灾等）引起的非正常损坏的。

○因事故，滥用（包括超出工作负荷），误用造成损坏的。

○因保管不当（如鼠害，液体渗入等）造成损坏的。

○因没有在规定的标准使用环境下使用而造成损坏的。

○因在异常的电压和电流下使用而造成损坏的。

○因未按使用说明书的规定而进行错误的安装和操作造成损坏的。

○因擅自修理或越权改装而造成损坏的。

○因安装使用了不符合规定的外部附件而造成损坏的。

○在中华人民共和国以外使用的。

■特别提示

○上述各条款规定了本公司对产品的所有责任，并取代其它一切明示及暗示的保证和/或其他责任。

○在产品不能正常工作的情况下，本公司对用户的责任仅限于按照以上的条款进行产品的维修和/或更换。除此以外，无其它担保。如国家适用法律另有明确规定，本公司将遵照法律执行。

○无论是何种原因导致用户无法正常使用而造成的任何直接或间接损失，本公司只承担国家适用法律所必须承担的责任；对于第三方向用户提出赔偿要求所造成的损失不负任何责任。