大跨度密肋楼盖施工中的塑料

模壳快速脱模工艺

卞飞亚 张红军 张百胜

摘  要  在大跨度密肋楼盖施工中采用塑料模壳，具有工效高、质感好的特点，特别是经过工艺改进，形成了可以快速脱模的系统。

关键词  大柱网建筑  密肋楼盖  塑料模壳  支模系统

上海浦东高桥仓储运输公司 (西场) 改扩建工程物流转运中心工程由上海港务工程公司总承包，其中C标段由通州市建筑安装工程总公司分包，该工程建筑面积为26000m2，框架密肋楼盖无粘结预应力结构，柱网尺寸为10×10m，结构层次4层，楼面肋高500㎜，面板厚100㎜；密肋支模采用1200×1200㎜，高400㎜的塑料模壳。

塑料模壳采用聚丙烯PP材料一次冷压成型，是一种可拼装的整体式模壳，它解决了以往拼装模壳的漏浆、不光滑的问题，具有整体性好、强度好、尺寸稳定、表面硬度高、耐磨擦、易清洗等特点。采用建筑塑料模壳建造的楼面结构合理，自重轻、承重强度高、款式新颖美观，节约建材、经济效果显著，因而特别适用于大柱网、大空间建筑。

根据塑料模壳的特点，我们在传统方式上进行改进、优化，形成了具有快速脱模构造的支模系统。

1  施工准备

1.1 材料与主要施工用机具

1.1.1塑料模壳：本工程采用塑料模壳规格为1200mm×1200mm，肋高400。

1.1.2 支撑体系：采用普通钢管脚手架。

模板：本工程为10×10m柱网的密肋楼盖，其宽肋（1175 mm、375mm宽）采用九夹板作为模板，配合50×100㎜方料形成底模；小肋（175mm宽）采用定型钢龙骨、75×30mm木龙骨形成底模。以上两种底模均需用50×50mm联结角条作为支承件才能形成体系。

1.1.3 主要机具：电锯、锤子、电钻、水平尺、撬棍等。

1.2 施工条件：

1.2.1 模板及支架系统设计：根据本工程结构类型和特点，我们将本工程每层划分为两个施工段；沿长轴方向布置主龙骨（钢龙骨），沿短轴方向布置次龙骨（木龙骨）；在375mm宽底模下布置2根50×100㎜木楞，1175mm宽底向底模下布置5根50×100㎜木楞；塑料模板与主、次龙骨的连接及次龙骨与主龙骨的连接见连接大样图1。

1.2.2 楼面的轴线、水准标高已引测到柱上，并办完验收。

2  塑料模壳安装操作工艺

2.1 安装工艺：

安装满堂支架→安装主、次龙骨→调整密肋梁底标高及起拱→安装模壳 →质量验收

2.2 本工程支架采用满堂钢管脚手架。

2.2.1 搭设地基应坚实、牢靠，并铺设通长垫板，搭设前先在脚手板上按设计好的主龙骨间距弹出脚手立管位置线。

2.2.2 排架搭设沿长轴以＠800㎜设立柱管。立柱管顶于钢龙骨内不得出现空隙，防止龙骨移位。沿短轴方向排架间距按塑料模壳尺寸＠1200㎜排列。

2.2.3 排架立管位置很重要，特别是钢龙骨下排架搭设偏差不能大于1cm，否则模壳无法准确定位。

2.3 钢龙骨安装时应注意接头处联结牢靠，之后在钢龙骨两侧安装联结角条，（节点大样参见下图1）安装次龙骨前要在主龙骨上放出模壳的边线，即准确地放出密肋的位置线，以使次龙骨轴线位置准确。

2.4次龙骨安装完后，应仔细测量龙骨起拱高度，本工程取跨长的1/1000。（本工程采用后张法预应力结构，其张拉后有微量上拱3～5mm）

使主、次龙骨均符合设计标高。

2.5 将模壳安装在主龙骨两侧的联结角条上。模壳底加设一根钢管以保证模壳底部及次龙骨的刚度。模壳表面应刷脱模剂。模壳的安装要在一个柱网内由中间向两端排放，不得由一端向另一端排放，以免出现两端宽肋不等的现象。

2.6高弹性腻了的使用：本工程模板用量大，规格多，木模、钢模以及塑料模壳混合使用。由于材料几何尺寸的误差及膨胀率的不同，难以保证模板拼缝的严密。如采用传统的水泥砂浆嵌缝或胶带盖缝，水泥砂浆在高温季节施工容易干燥，使拼缝不严密；胶带容易嵌入砼内且难以清理。而高弹性腻子粘接性强、延伸率高，具有弹性，批嵌模板缝隙效果较好。通过拆模后的实际情况，基本无漏浆、砂细等现象产生。

3  模壳的拆除

3.1 拆除工艺：

拆除联结角条 → 拆除模壳及次龙骨 → 拆除架子及主龙骨

3.2 待砼强度达到C10，可拆除模壳。先将联结角条拆除，然后用撬棍将模壳撬起，模壳即可拆下。拆模时不可用力过猛，不乱扔，要轻拿轻放，防止损坏。

3.3 拆除支架：砼的强度必须达到C35，然后进行预应力张拉。随后才可拆除支架。

3.4 拆除支架时应从跨中向两端拆除立管。

4  质量标准

4.1 保证项目：楼板及其支架必须有足够的强度、刚度和稳定性；其支架的支撑部分必须有足够的支撑面积。如安装在基土上，基土必须坚实；本工程地基为山皮土地基并经压路机压实，架子底垫通长垫板。

4.2 基本项目：

4.2.1 模板接缝宽度不得大于1.5mm。

4.2.2 模板接触面清理干净，并采取隔离措施。梁的模板上粘浆和漏刷脱模剂累计面积应不大于400cm2。

4.3 允许偏差项目见下表

| 项 目 | 允许偏差（mm） | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- |
|  | 单层、多层 | 高层框架 |  |
| 梁轴线位移 | 5 | 3 | 尺量检查 |
| 梁板截面尺寸 | + 4、－5 | + 2、－5 | 尺量检查 |
| 标 高 | ±5 | + 2、－5 | 用水准仪或拉线和尺量 |
| 相领两板表面高低差 | 2 | 2 | 用直线或尺量检查 |
| 表面平整度 | 5 | 5 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 预留钢板中心线位移 | 3 | 3 | 尺量检查 |
| 预留管、预留孔中心线位移 | 3 | 3 | 尺量检查 |

5  成品保护

5.1 拆除模壳要用撬棍，垫木料为支点，先撬模壳相对两侧邦中点，模壳松动后，轻敲模壳。不得硬撬或用铁锤硬砸，以保护模壳和密肋砼。

5.2 吊运模壳、钢筋等其它材料时，不得碰撞安装好的模壳，以防模板变形。

5.3 在支设好的模壳上进行焊接、氧割等明火作业时，应有隔离措施。

5.4 要严格遵循砼强度达到C10时方可拆模壳。

使用了具有快速脱模改造的工具式支撑系统后，当砼强度达到C10后，塑料模壳即可全部拆除，并可拆除40%排架钢管。当砼强度达到C35后即可进行预应力张拉。随后拆除梁底支撑和梁底模。通过工具式支撑的运用，既达到设计规范的要求，又加快了塑料模壳、设备料的周转速度，节约了投资。

（此文刊登于《建筑施工》杂志2003年第3期）