102A实验室屋顶维修

施

工

技

术

要

求

一、适用标准：

中华人民共和国 《建筑法》

GB50300-2013  《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50345-2012   《屋面工程技术规范》

GB50207-2012  《屋面工程质量验收规范》

GB23441-2009  《自粘高分子防水卷材》标准

重庆市《工程质量通病控制标准》

## 二、施工要求

102A厂房屋100㎡（见下三、平面示意图）：房面清理至原结构板，重新铺设防水层、保温层、保护层、面层防水层。防水层采用2遍2mm厚自粘高分子防水卷材+0.8mm厚聚乙烯复合防水卷材。面层防水为SPU高分子聚氨酯防水涂摸；保温层采用30mm厚阻燃型挤塑聚苯板；保护层为40mm厚细石砼（Ф5双向钢筋）。

拆除部分：1、面层刚性层拆除

- 水泥砂浆保护层拆除

- 防水层拆除

- 保温层拆除

- 场内转运

新建部分：1、结构板清理

- 结构板防水特殊处理（水不漏+JS聚合物）

- 0.8mm厚聚乙烯复合防水卷材层

- 2mm厚自粘高分子泛水卷材

- 7m厚1:3水泥砂浆找平层

- 30mm厚阻燃型挤塑聚苯板保温层

- 40mm细石砼保护层

- SPU高分子聚氨酯防水面层

- 建筑垃圾外运

三、平面示意图

面积15㎡                 	面积20㎡

面积50㎡

15㎡