ICS XX.XXX

山东土木建筑学会标准

PXX                                   T/SDCEAS 1000X－202X

静力压实地基技术标准

Technical specification for static compaction of foundation

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布            202X-XX-XX实施

| 山东土木建筑学会 | 发布 |
| --- | --- |

山东土木建筑学会标准

静力压实地基技术标准

Technical specification for static compaction of foundation

主编单位：山东建筑大学

山东省机械施工有限公司

批准部门：山东土木建筑学会

实施日期：202X年   月   日

前  言

本技术标准是根据《山东土木建筑学会<关于公布2022年山东土木建筑学会标准制订计划项目>的通知》（鲁土建学字〔2022〕14号）的要求，由山东建筑大学、山东省机械施工有限公司会同有关单位共同编制完成。在本标准编制过程中，编制组广泛调查研究和总结了静力压实地基工程实践经验，吸纳了有关科研成果，并参考了国内外有关标准，广泛征求了有关方面的意见，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

本标准共分为6章，主要技术内容是：总则、术语、基本规定、设计、施工、质量检验与工程验收以及有关的附录和条文说明。

本标准由山东土木建筑学会负责管理，由山东建筑大学及山东省机械施工有限公司负责具体内容的解释。在使用过程中如有意见和建议，请反馈至山东建筑大学（地址：山东省济南市历城区凤鸣路1000号；邮政编码：250101；电话：15966306942；邮箱：zhouchong21@sdjzu.edu.cn）或山东省机械施工有限公司（济南市槐荫区绿地中央广场C3地块A座18楼；邮政编码：250021；电话：13805401529；电子邮箱：sdjs1960@163.com）。

主编单位：山东建筑大学

山东省机械施工有限公司

参编单位：山东省机场管理集团有限公司

济南城建动能转换开发建设集团有限公司

中建八局第二建设有限公司

山东高速集团有限公司创新研究院

济南黄河路桥建设集团有限公司

济南市勘察测绘研究院

中铁十四局集团建筑工程有限公司

万科济南集团公司

主要起草人员：周  冲  张思峰  韩乙锋  厉  超

范  涛  曹正龙  王兆军  徐西永

时  伟  张  建  杜连平  任丛杰

郭  静  孙  闻  郑  猛  付  壵

施国庆  王海洋  周广泉  刘光庆

主要审查人员：

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	3

4  设计	4

5  施工	6

5.1  一般规定	6

5.2  施工机械及机具	6

5.3  施工程序	7

6  质量检验与工程验收	10

6.1  质量检验	10

6.2  工程验收	11

本标准用词说明	13

引用标准名录	14

附录A 静压地基施工记录表	15

附：条文说明	16

Contents

1  General provisions	3

2  Terms	4

3  Basic requirements	5

4  Design	6

5  Construction	8

5.1  General provisions	8

5.2  Construction machinery and tools	8

5.3  Construction procedure	9

6  Quality Inspection and engineering acceptance	12

6.1  Quality inspection	12

6.2  Engineering acceptance	13

Explanation of wording in this standard	15

List of Quoted standards 	16

Appendix A Construction Records of static compaction of foundation	17

Addition: explanation of provisions	18

# 1  总  则

1.0.1  为规范静力压实地基的设计、施工和检测、验收，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于建筑与市政等工程中，对振动有严格限制的浅层地基静力压实的设计、施工和质量检验。

1.0.3  静力压实地基施工，应满足工程设计要求，并应符合因地制宜、就地取材、保护环境、节约资源的原则。

1.0.4  静力压实地基处理除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  静力压实地基  static compaction foundation

借助机械设备的自重反力，由液压油缸推动压板，对板下土层直接压实的施工方法。简称静压地基。

2.0.2  有效加固深度  effective reinforcement depth

静压后地基强度或加固指标达到设计要求的深度。

2.0.3  静压力 static pressure

液压油缸对压板所施加的压力值（kN）。

2.0.4  压点间距  compaction point spacing

处理范围之内所布置压点之间的间距。

2.0.5  满压  full compaction

对地基表层进行最终压实处理的方法

2.0.6  平均压沉量  average settlement of static compaction

施压前后场地平均高程之差。

2.0.7  压板直径  diameter of pressure plate

与地基土接触的压板直径。

2.0.8  间隔时间  interval time

每遍施压之间或到检测的时间间隔。

# 3  基本规定

3.0.1  静力压实地基可用于对振动有严格限制的浅层地基处理；适用于处理各种填土、一般黏性土、粉土、砂土、湿陷性黄土等地基。

3.0.2  静力压实地基，应通过现场试验确定其适用性和处理深度及效果。试压区数量应根据场地的复杂程度、建筑规模及建筑类型确定，试压区应具有代表性，其面积不宜少于200m2。

3.0.3  对于含水量较高的黏性土，宜采取换填一定厚度粗颗粒材料的方法施工。地下水位较高时，应降低地下水位，使地下水位低于起压面不少于2.0m。

# 4  设计

4.0.1  静压地基设计应根据被加固土层性质、厚度、基础形式和上部荷载大小，确定压实后地基承载力特征值和有效压实深度。

4.0.2  静压力分三个等级： 小于3000kN为轻型；3000kN～5000kN为中型； 5000kN以上为重型。点压力不宜大于设备额定输出压力的80%，满压时，其压力一般为点压力的1/3～1/2。

4.0.3  静力压实地基有效压实深度，应根据现场试验或地区经验确定，在缺少资料或经验时，可按表4.0.3预估。最终压力值的控制，应根据现场试压结果结合土层厚度等情况综合确定。

表4.0.3  静力压实地基有效加固深度预估值（m）

| 静压力值 （kN） | 填土地基（碎石填土、杂填土、素填土、砂土等） | 天然地基（粉土、一般黏性土、湿陷性黄土等） |
| --- | --- | --- |
| E＜3000 | 4.0~5.0 | 3.0~4.0 |
| 3000≤E＜5000 | 5.0~6.0 | 4.0~ 5.0 |
| ＞5000 | 6.0~7.0 | 5.0~6.0 |

4.0.4  压板的面积可为1.0m2～4.0m2 。压点压力的大小与压板面积和地基土的性质有关，所施加的最大压力必须使地基土的原始结构产生破坏和永久变形。

4.0.5  压点布置可按等边、等腰三角形或正方形布置。

4.0.6  压点间距宜为压板直径或边长的1.5倍~2.0倍，轻型压点间距宜取小值，重型压点间距宜取大值。

4.0.7  静力压实地基处理范围应大于建筑物基础范围，每边超出基础外边缘的宽度，宜为基础下设计处理深度的1/2到1/3，且不应小于3.0m；对于可液化地基，基础边缘的处理宽度不应小于5.0m；对湿陷性黄土地基，应符合现行的国家标准《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025的有关规定。

4.0.8  场地平均压沉量应通过试验或根据施工经验确定。一般情况下平均压沉量按20cm～60cm控制；静压地基的保护层厚度视季节施工条件而定，一般为20cm。

4.0.9  地基的变形计算，应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007有关规定。当持力层以下存在软弱下卧层时，尚应验算下卧层的地基承载力和变形，并宜进行地基沉降观测。

# 5  施工

## 5.1  一般规定

5.1.1  应根据工程地质勘察报告、设计图纸等相关资料编制施工组织设计，向施工人员进行技术、质量安全交底。

5.1.2  施工前，应对施工场地及周边环境进行调查。查明场地内外、地上地下建（构）筑物和各种地下管线的位置及埋深等。对需要保护的建（构）筑物或地下管线应采取有效保护措施。

5.1.3  正式施工前，应选择有代表性的场地试压。根据试压结果，确定和优化压点的静压力、间距，压坑深度、终压值、压遍数、预留压沉量等施工参数及工艺方法。

5.1.4  加固深度较浅时可按点压、满压各一遍的方法施工；加固深度较大的填土、湿陷性黄土、低饱和度的黏性土等，可采取隔点或隔行的方法施工；对于含水量较高的黏性土、粉土，应采取多遍点压的方法施工。压坑周边地表隆起量不宜大于压坑体积的1/3。

5.1.5  根据设计基底高程、压沉量和保护层厚度，确定场地的压前高程。

## 5.2  施工机械及机具

5.2.1  静力压实地基宜采用全液压静力压桩机，根据所需压力选取合适的静力压桩机。设备具体构造见附图5.2.1。

5.2.2  压板可用钢板和型钢组焊而成，其形状可为圆形或正方形。应根据需要加固的深度和设备性能选择压板面积。根据夹持器形式，压杆截面可为方形或圆形，用钢板或无缝钢管焊制，其内部充填混凝土，压杆下端与压板之间应有可靠连接。施工时夹持机构夹紧压杆，由主油缸顶进或提升压板。静力压桩机的长船和短船用于设备行走及压板定位。

5.2.3  静力压实地基应根据工程规模，配备相应数量的推土机及压路机等。

## 5.3  施工程序

5.3.1  静压地基施工按以下步骤进行

1 场地平整范围应满足建筑物处理范围和静压机的作业半径(不得少于5.0m)。

2 根据施工平面图布置的压点放线，操作压桩机使压板定位。

3夹持机构将压杆夹牢，启动主油压缸对地基土施压。压坑深度或最终压力达到设计要求。压板提出地面后转移至下一个压点。

4 全部压点完成后，用推土机将压坑填平，进行下一遍压点的施工。

5 最后进行满压或碾压处理。

5.3.2  施工要点

1 压板定位后，应先调整压杆的垂直度，然后再启动主油压缸顶进施压。一般可从中心线向两侧依次退压。

2 对于厚度、成分不均匀的填土等地基，点压时应以控制压力值为主，以控制压坑深度为辅。对于较均匀且饱和度偏高的地基，点压时应以控制压坑深度为主，以控制压力值为辅。

3 当压点达到设计终压值时，宜保持稳压一定时间后再卸荷；当压坑较深而终压值达不到设计要求时，可采取压坑内填料或间歇一段时间后复压措施。

4 对于饱和度偏高的黏性土，施压时应注意观察压坑周围土体的隆起情况，当隆起体积较大时，应采取降低压力、减少压坑深度、增加间歇时间、调整压遍数或其他有效措施。

5 施工过程中应对各压点的终压力值和压坑深度进行检查和记录，宜按5%的比例检查压点的各项指标偏差，发现偏差过大或漏压应及时补压纠正。

6 两遍静压之间，应有一定的时间间隔，对于含水量较高的黏性土，间隔时间不宜少于21d；对一般非饱和黏性土、湿陷性黄土间隔时间不宜少于7d；渗透性较好的碎石填土、杂填土、砂土等，可连续施压。

7 满压时的压板直径宜大于点压；当压坑较浅时可采取一遍满压，当压坑较深时、宜采取两遍满压，第一遍满压点可与原压点重合，第二遍满压可按一般要求进行。

8冬、雨期施工应当实施冬、雨期施工措施。冬期地表有冻层时为顺利剪切冻层，可适当减小压板直径，应避免将较大冻土块填入压坑；雨期施工应当采取有效的防排水措施；压实地基严禁轮式车辆碾压，防止产生“橡皮土”。

# 6  质量检验与工程验收

## 6.1  质量检验

6.1.1  静力压实地基的检测应在施工结束后间隔一定时间进行，含水量较高的黏性土地基间隔时间不宜少于28d；非饱和的一般黏性土、湿陷性土、粉土等间隔时间宜为7d；碎石土、建筑碴土和砂土等粗颗粒地基土间隔时间宜为3d。

6.1.2  静压后地基应进行地基承载力、加固深度和均匀性检测。地基承载力应根据静载荷试验并结合其它原位测试方法综合确定；加固深度和均匀性可采用动力触探或标准贯入试验等原位测试以及室内土工试验方法。检测深度应大于设计加固深度。

6.1.3  静压地基承载力检测数量，应根据场地复杂程度和建筑物的重要性确定。对于简单场地上的一般建筑物，单位工程检测数量为每500m2不应少于1点，且总点数不应少于3点；对于复杂场地或重要建筑地基应增加检测数量。地基均匀性检测数量，对于简单场地上的一般建筑物，每400m2不少于1个检测点，且不应少于3点；对于复杂场地或重要建筑地基，每300m2不少于1个检验点，且不应少于3点。

6.1.4  检测点位置应均匀、随机布置。场道路基等的检测数量应遵照相关规范执行。

6.1.5  静压后地基土承载力和加固深度必须满足设计要求。当不满足设计要求时应采取补压措施或采取其它方法进行补强处理。

## 6.2  工程验收

6.2.1  静力压实地基施工质量验收应符合下列规定：

1  静力压实地基施工质量应符合有关验收规定的要求；

2  质量验收的程序应符合验收规定的要求；

3  验收应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行；

4  质量验收应按主控项目和一般项目验收。

静力压实地基施工质量检验标准应符合表6.2.1的规定。

表6.2.1  压实地基质量检验标准

| 项 | 序 | 检 查 项 目 | 允许值或允许偏差 | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 主控项目 | 1 | 地基承载力 | 不小于设计值 | 静载试验 |
|  | 2 | 压后地基土的强度 | 不小于设计值 | 原位测试 |
|  | 3 | 加固深度 | 设计值 | 原位测试 |
| 一 般 项 目 | 1 | 单点压强 | kPa | ±5.0% | 检查油缸行程 |
|  | 2 | 施压遍数 | 不小于设计值 | 计数法 |
|  | 3 | 施压顺序 | 设计要求 | 检查施工记录 |
|  | 4 | 压板面积(直径) | 不大于设计值 | 计数法 |
|  | 5 | 夯点位置 | mm | ±100 | 用钢尺量 |
|  | 6 | 施压范围 | 设计要求 | 用钢尺量 |
|  | 7 | 前后两遍间歇时间 | 设计要求 | 检查施工记录 |
|  | 8 | 最终压力值 | 设计值 | 水准测量 |
|  | 9 | 场地平整度 | mm | ±100 | 水准测量 |

6.2.2  施工前及施工过程中所进行的检测项目应制作表格，并应做相应记录校审存档；主控项目地质量检验结果必须全部符合检验标准，一般项目的验收合格率不得低于80%。

6.2.3 静力压实地基施工资料应符合山东省工程建设标准《建筑工程施工资料管理规程》DB37/T 5072有关规定，竣工验收时应提交下列资料：

1 工程岩土工程勘察报告；

2 设计文件、图纸会审记录和技术、质量、安全交底记录；

3 测量放线方案及记录；

4 施工组织设计及专项施工方案；

5 施工记录、施工日志、工程照片及施工单位自查评定报告；

6 监测资料；

7 隐蔽工程验收资料；

8 检测与检验报告；

9 竣工平面图和竣工报告。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《建筑地基与基础通用规范》GB 55003

2  《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79

3  《建筑地基基础设计规范》 GB 50007

4  《湿陷性黄土地区建筑规范》 GB 50025

5  《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202

6  《建筑施工组织设计规范》 GB/T 50502

7  《建筑工程冬期施工规程》 JGJ/T 104-2011

8  《强夯地基处理技术规程》 DB37/T 5136-2019

# 附录A 静压地基施工记录表

工程名称：                        施工单位:

设计行程（m）     压板直径 (m)         施工日期：    年  月  日

| 压点 编号 | 实际施压深度（m） | 回弹后压坑深度(m) | 初始压力值 （kN） | 最终压力值 （kN） | 最终复压压力值 （kN） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目专业技术负责人：           施工员：      记录人：

山东土木建筑学会

静力压实地基技术标准

Technical specification for static compaction of foundation

# 条文说明

- 济南

目  次

1  总  则	17

3  基本规定	18

4  设计	20

5  施工	22

5.1  一般规定	22

5.2  施工机械及机具	23

5.3  施工程序	23

6  质量检验与工程验收	27

6.1  质量检验	27

6.2  工程验收	27

# 1  总  则

1.0.1  本条规定了本标准制定的宗旨。

1.0.2  本条明确了本标准适用的范围。

1.0.3  本条规定了静力压实地基质量管控等遵循的原则。

1.0.4  本条明确了本标准还应符合其他相关标准的要求。

# 3  基本规定

3.0.1  强夯施工振动对周边环境影响较大，因而常被限制采用；孔内深层强夯和液压快速夯实技术，虽然能较大幅度地降低振动，但对于振动有严格要求的环境，不允许有任何振动影响时亦会受到限制。静压地基作为一种浅层处理的替代方法，因其施工无振动、加固效果好、适用范围广，特别适用于对振动有严格限制的工程。 夯实法的冲击压密理论，是在夯锤的连续冲击能量下土体发生大量沉降变形、形成夯坑，迫使土的原有结构破坏、土颗粒重新排列得到密实。利用机械的反力对土层施加静压力，当压力足够大、同样会使压板下土层原有结构和强度破坏，产生与夯实方法同样的加固效果。所以从加固原理上来看，静压地基和夯实地基的适用范围差不多。

通过实际工程应用证明，静压地基处理素填土、非饱和的黏性土、湿陷性黄土、粉土等地基，具有良好的效果，并由此积累了丰富的数据和经验。该项技术的该技术曾获2001年度国家一级工法。

3.0.2  静压法与夯实法相比在加固工艺上有明显差异，考虑到地基土的复杂性，正式施工前应进行试压。试压应满足以下要求:

1 根据地基土性质、设计要求和设备等条件，宜采用不同的施工工艺和参数。

2 试压施工应观测记录压点的最终压力值和压坑深度、地面隆起量、地面平均压沉量。绘制压力P和沉降量S关系曲线。

3 通过试压前后地基加固效果的对比检测，明确施压工艺参数，包括最大压力值，确定布点间距、起压面高程，停压标准，遍间隔时间等。提出施工质量控制手段和标准。

4 参考强夯的试夯面积，确定试压面积宜为200m2。当地质条件和设计要求类同时，在有经验的地区，可不进行专门试压，直接采用成熟的施工工艺和参数。

3.0.3  当局部浅层土含水量较高时，可换填一定厚度的粗颗粒材料，改善压实效果。填料可采用天然级配的碎石、卵石、煤矸石、工业矿渣、建筑碴土等坚硬粗颗粒材料，最大粒径不宜超过压板直径的1/3。填料中的含土量不宜大于20%；建筑碴土中有机物的含量不宜超过3%。当采用工业矿废渣时，不得含有对地下水和土壤有污染的成分。

# 4  设计

4.0.1  地基承载力特征值和加固深度是衡量静压地基加固效果的两个主要指标。静压后地基承载力的高低与被压土层的性质有关，碎石土、砂土、建筑碴土及非饱和黏性土等，静压后承载力特征值一般比较高；对于含水量较高的黏性土，静压后地基承载力特征值短时间内提高的幅度不明显，这与施加的压力大小关系不大。加固深度主要取决于静压力、压板面积和压坑深度的大小。工程中主要还是通过试压和检测来确定静压后地基承载力特征值和有效加固深度，所以施工前的试验是非常必要的。

4.0.2  静压法是借助静力压桩机来实施的，根据目前国内全液压静力压桩机设备的性能，将输出压力分为三个等级：轻型＜3000kN；中型3000kN～5000kN；重型为5000kN以上。

4.0.3  静力压实地基的有效压实深度与被加固土的类别指标、压力值、压板面积、夯点间距等因素有关。初步设计时应通过现场试验或地区经验确定，无经验时可参考本标准表4.0.3中的有效加固深度预估。

4.0.4  压板面积取决于加固深度和静压力的大小，压板面积大、影响深度大，施工效率高。满压时所需的压力小，增大压板面积可发挥设备潜力，提高施工效率。

4.0.5  对于处理大面积的路基或场地为便于施工，静压点可按等边三角形或正方形布置；对于办公楼、住宅建筑等，可根据承重墙位置布置，应保证横向承重墙以及纵墙和横墙交接处墙基下均布有压点；对于工业厂房来说，也可以按柱网来设置压点。

4.0.6  如果布点间距过大、布点密度偏低，将会影响到加固均匀性。若布点间距偏小，会发生因压点间应力交叉影响加固深度。通过实际工程证明，按压板直径的1.5倍~2.0倍布置压点间距一般是能够满足要求。压点的布置密度不宜低于处理面积的30%。

4.0.7  静压地基的处理范围，参照了《建筑地基处理技术规范》JGJ 79规范有关强夯处理范围的规定。

4.0.8场地平均压沉量与土质类别、单击能量、夯击次数、布点间距等有关，当通过试验或根据施工经验确定压沉量时，应考虑保护层的预留厚度。保护层一般厚度为20cm左右，将其清理后可直接做基础的垫层。对于粗颗粒的碎石土、杂填土地基，可不留保护层。

4.0.9  静压地基属于浅层加固，当加固的持力层深度以下存在软弱下卧层时，应按有关规定验算下卧层的地基承载力和变形。

# 5  施工

## 5.1  一般规定

5.1.1  施工人员应在施工前学习有关规程规范，详细研究设计图纸、技术要求及地质勘察报告，熟悉测量放线的有关资料。

施工组织设计应根据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502和设计技术要求编制。应明确主要的施工方法和施工参数。向施工人员进行技术、质量交底的内容包括施工参数、技术要求、质量标准、施工步骤方法、关键工序控制、质量通病预防措施等。所有参加施工的管理人员和技术工人都必须接受相关培训，持证上岗。

5.1.2  施工前应详细调查施工场区内外的地下、地上构筑物和各种管线的位置、埋深，必要时应采取探查措施，以避免施工对其造成损坏。

5.1.3  静压地基的试压原则和要求，与夯实地基相似，可以参照夯实地基的有关规定进行。

5.1.4  压坑较浅时可采取一遍点压工艺；当土质较松散、压坑过深时，可对压点采取分遍施压工艺；对于含水量较高的黏性土、饱和粉土，考虑孔隙水压力消散问题，施压遍数应多些，采取换填一定厚度的粗颗粒材料或在夯坑内填料的方法施工，可加速地基土孔隙水压力消散，降低发生液化的程度，提高有效压实效率。

5.1.5  确定起压面高程时应根据设计基底高程，先预估场地平均压沉量和保护层厚度。

## 5.2  施工机械及机具

5.2.1  目前静压地基施工没有专用施工设备，可借助全液压静压桩机施工，一般静力压桩机的性能、参数都能满足压实地基的要求。

5.2.2  压板的作用主要是将静压机主油缸的压力传导给地基土，压板宜用钢板焊制、可根据压桩机的行走短船之间的空间采用圆形压板。压板应具备一定的抗压强度。

5.2.3  与夯实地基相似，静压地基也需要配备平整压坑的推土机等辅助设备。

1-操作室；2-电器控制箱；3-长船行走机构；4-液压总装室；5-支腿油箱；

6-导向架；7-压桩油缸；8-夹持机构；9-配重铁；10-液压起重机；

11-压桩机平台机构；12-短船行走及回转机构；13-压杆；14-压板.

图5.2.1 静力压桩机构造

## 5.3  施工程序

5.3.1 按施放的压点位置压桩机就位后，压桩机的夹持器抱紧压杆，调整压杆垂直度，由主油缸推动压杆、压板对地基土施压，一般主油缸的一次行程为1.8m。当压点达到设计终压值时，应保持稳压5s～10s后再缓慢释放压力，以防突然卸荷造成设备损伤。

当压坑深度或压力值未达设计要求时，可再进行第二行程的施压；提升压杆时可由随机吊车辅助进行。应记录单个压点的累计深度、初始压力值、最终压力值和场地平均压沉量。当压坑较深但无明显隆起、而尚未达到停压标准时，可将压坑填平后复压。因静力压桩机的工作半径较大，当在基坑内施工时应考虑其外扩距离满足压桩机运行要求。

5.3.2-2 由于加固深度和压后地基的均匀性与静压力大小和压坑深度有很大关系，因此对于较均匀地基，应以控制压坑深度为主，以控制终压力为辅；对于非均匀地基，应以控制最终压力值为主，控制压坑深度为辅。因为非均匀土层在水平和垂直方向上以及土层性质存在较大的差异，控制统一的最终压力值，有利于压后地基的均匀性。

5.3.2-3 当以控制最终压力为主、以控制压坑深度为辅时，应保证终压力达到设计要求。当压坑较深而终压值达不到设计要求时，应采取压坑内填料或间歇一段时间后复压措施。应使各压点的终压值一致，保证处理后的地基均匀。

5.3.2-4 含水量较高的黏性土，施压时压坑周围的土会有隆起情况，隆起体积较大时其有效压实率降低，除了应采取降低压力，增加间歇时间，调整压遍数措施外，换填一定厚度的粗颗粒材料再压的效果好。

5.3.2-5 施工过程中对各压点的终压力值和压坑深度进行检查和记录，是控制施工质量的重要措施，根据以往经验确定了按5%的比例抽查记录压点各项参数。

5.3.2-6 两遍压实之间应有一定的时间间隔，长短取决于土中超静孔隙水压力的消散程度。因静压地基与夯实地基在加固原理上类同，本标准参考了强夯地基的有关规定。对于非饱和的一般粘性土为7d；对于含水量偏大的一般粘性土为14d；对于饱和的软土地基为28d；对于粗颗粒的杂填土地基为3d。实践证明，当非饱和的填土、湿陷性黄土夯坑周围无明显的隆起时，及渗透性较好的粗粒土可连续施压。当土层含水量偏高、压坑周边隆起较大或压坑较深时，宜采取原点分遍施压方式；如果发现局部区域过硬或过软，则应开挖换填后再压。

5.3.2-7 满压的目的主要是处理压点之间未压到的土和填入压坑内的虚土，如处理不好，将会增加建筑物的沉降和不均匀沉降。当压坑较深时应采取两遍满压，第一遍满压可按点夯的位置压实坑中的虚土，然后再按压板互接方式进行第二遍满压。当夯坑较浅时可采取一遍满压处理，满压时的压板直径宜大于点压，以提高满压施工效率。当处理的面积较大时，经试验亦可采取液压快速夯实或碾压方法处理表层土。

5.3.2-8  冬期施工当气温低于冰点，地表浅土层会发生冻结，冻层的存在会抵消压力，影响加固深度。当有冻土层时，应增加压力，剪切冻土层。冬期施工应及时推平压坑并及时满压，为保证满压效果、不得将大块冻土填入压坑内，并适当增加满压的压力值。

雨期施工地基土的含水量增加，易产生“橡皮土”现象。场地应作出排水坡度和排水沟，使降水迅速汇集并排走。有条件时可采取敷盖措施，防止雨水渗透到土层中。

含水量较大的黏性土地基，压后场地经轮式车辆碾压，易发生“橡皮土”现象，因此应禁止此类情况的发生；冬期对暂不施工的压后地基，宜在地面铺填一定厚度的虚土防冻，填土厚度不宜小于当地冻结深度。

# 6  质量检验与工程验收

## 6.1  质量检验

6.1.1  粗颗粒土不存在孔隙水压力消散问题，压实后地基强度会即时提高，因此时效时间可以缩短；对于细颗粒饱和黏性土，其孔隙水压力消散时间比较长，压实后地基强度随着时间的增长缓慢，因此，应在时效一定时间后方可进行竣工验收质量检测。本条参照强夯地基处理技术规程，给出了时效时间的下限。

6.1.2  静压地基的承载力检测应以静载荷试验为主；加固深度和均匀性检测可采用动力触探、标准贯入试验以及室内土工试验等方法。对于碎石土、建筑碴土、杂填土、砂砾土等粗颗粒地基，宜采用重型或超重型动力触探方法；对于砂土、粉土等可液化地基和一般黏性土、素填土等地基，宜采用标准贯入或静力触探方法；对于湿陷性黄土地基，应采用探井取原状土样做室内土工试验。

6.1.3  静压地基静载荷板及其他试验检测点的数量，参照了《建筑地基处理技术规范》JGJ 79；《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202、《建筑地基检测技术规范》JGJ 340和《强夯地基处理技术规程》DB37/T5136的有关规定。

## 6.2  工程验收

6.2.1  静压地基的检验标准，参照了《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202；《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的有关规定。

6.2.2  本条规定了静压地基施工质量验收应符合的基本规定和原则。参照了《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202“基本规定”中的要求。

6.2.3  本条规定了静压地基施工质量验收应提交的基本施工资料，但在实际验收过程中还应按当地政府质监部门的要求补充、提交。