休闲鞋大底用聚氨酯原液

编制说明

（送审讨论稿）

2020年9月

一、工作简况

1 任务来源

本标准是根据中国聚氨酯工业协会2019年团体标准编制计划，计划编号为T/CUPIA-001-2020，项目名称“休闲鞋大底用聚氨酯原液”进行制定，主要起草单位：浙江华峰新材料有限公司等，计划完成时间为2021年。

2 主要工作过程

（1）起草阶段

近些年，休闲鞋受市场追捧，休闲鞋产量逐年增高。2018年我国仅在运动休闲鞋上产量已达10.8亿双，但聚氨酯休闲鞋底的产量却有所萎缩。主要原因在于，一些鞋底生产厂家为了降低生产成本，无原则地降低鞋底成型密度和硬度，导致鞋底烂底问题剧增，影响市场对聚氨酯休闲鞋底的认可度。为了引导休闲鞋底用聚氨酯原液及聚氨酯休闲鞋底的市场的健康发展，需要规范聚氨酯休闲鞋底的成型密度及物理机械性能指标，以降低烂底问题。浙江华峰新材料有限公司作为聚氨酯鞋底原液全球最大的生产商，向中国聚氨酯工业协会鞋底原液分会提出制定《休闲鞋大底用聚氨酯原液》团体标准的申请。

2019年12月30日中国聚氨酯工业协会鞋底原液分会在杭州召开了标准起草工作会，讨论了《休闲鞋大底用聚氨酯原液》团体标准制定的意义和可行性及标准的主题框架及主要技术指标等，并成立了以浙江华峰新材料有限公司为组长，旭川化学（苏州）有限公司、华大化学集团有限公司、浙江恒泰源聚氨酯有限公司、上海汇得科技股份有限公司、无锡双象新材料有限公司、福建兴宇树脂有限公司、德州市鑫华润科技股份有限公司、温州市登达新材料有限公司、山东一诺威聚氨酯股份有限公司为组员的标准起草工作组。各单位选派了具有多年标准化工作经验的工程师和具有丰富生产经验、熟悉生产工艺和设备的工程师以及检测检验工程师。会议上讨论分工，同时布置收取样品进行试验验证的相关工作。

标准起草小组根据进度安排，首先查阅了国内外相关资料，经过细致的文献调研，未查阅到关于休闲鞋大底用聚氨酯原液的相关标准，有QB/T 4345-2012《防护鞋底用聚氨酯树脂》、QB/T 5138-2017《沙滩鞋底用聚氨酯树脂》行业标准可参考。起草小组结合国内外休闲鞋大底用聚氨酯原液和休闲鞋底的技术发展现状，并向生产、使用单位进行调查并广泛征求对修订标准工作的意见，在此基础上形成了标准的工作组讨论稿。

标准起草单位顺序：浙江华峰新材料有限公司、旭川化学（苏州）有限公司、华大化学集团有限公司、浙江恒泰源聚氨酯有限公司、上海汇得科技股份有限公司、无锡双象新材料有限公司、福建兴宇树脂有限公司、德州市鑫华润科技股份有限公司、温州市登达新材料有限公司、山东一诺威聚氨酯股份有限公司。

（2）征求意见阶段

2020年5月，标准起草小组形成了《休闲鞋大底用聚氨酯原液》标准征求意见稿，由聚氨酯工业协会鞋底原液分会向鞋底原液生产企业征求意见，发布征求意见20份，收回16份，有反馈意见的3份。

2020年6月8日，中国聚氨酯工业协会鞋底原液分会在江苏太仓召开了标准送审稿讨论会，审查了《休闲鞋大底用聚氨酯原液》团体标准征求意见二稿，与会专家对征求意见二稿和收集到的意见进行了充分的讨论。会后，各企业再次对标准要求的产品的技术指标进行了大量的验证试验，发现水解两周后拉伸强度的保持率由80%调整70%，市场上现有的产品的符合性较好。水解两周后耐磨性能和耐折性能使用保持率评价存在缺陷，改为水解后耐磨性能和耐折性能需满足的绝对值指标更为合适。在此修改基础上形成了征求意见二稿。

2020年8月，中国聚氨酯工业协会鞋底原液向鞋底原液生产企业发送征求意见二稿25份；收回20份，有反馈意见的2份。

2020年9月初，由浙江华峰新材料有限公司整理、汇总形成标准送审讨论稿。2020年9月14日，中国聚氨酯工业协会鞋底原液分会在山东烟台召开了标准送审稿讨论会，与会专家对《休闲鞋大底用聚氨酯原液》团体标准送审讨论稿进行了充分的讨论，确定耐折性能测试的鞋底试样。

（3）审查阶段

（4）报批阶段

3主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准主要起草单位：浙江华峰新材料有限公司。

参与起草单位：旭川化学（苏州）有限公司、华大化学集团有限公司、浙江恒泰源聚氨酯有限公司、上海汇得科技股份有限公司、无锡双象新材料有限公司、福建兴宇树脂有限公司、德州市鑫华润科技股份有限公司、温州市登达新材料有限公司、山东一诺威聚氨酯股份有限公司。

主要起草人：

所做的工作：

二、 标准编制原则和主要内容

1标准编制原则

本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，注意与相关领域法律、法规和规章、国家与行业标准等的兼容性和协调一致，以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作；对难以量化的指标或内容，尽量用文字进行说明；力求简单、清晰、实用性强、适用面广，便于使用人员理解和操作，尽量满足市场需要。

本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

2 主要内容

2.1范围

本标准主要适用于由多元醇混合物，异氰酸酯预聚体等组成的分装型休闲鞋大底用聚氨酯原液。

2.2 产品性能指标及试验方法

2.2.1 测试试验环境调节

为了使检测数据的平行性、可靠性更好，本标准规定产品（鞋底原液）、产品制成的试样的状态调节按GB/T 2918-2018的规定，在温度（23±2）℃、相对湿度（50±10）%的标准环境下进行，产品制成的试样物理力学性能测试调节时间不小于24h，并在此环境条件下进行试验。

2.2.2 检验项目、技术指标和试验方法

2.2.2.1 检验项目、技术指标

根据休闲鞋大底用聚氨酯原液生产、下游应用要求及试验数据积累，本标准规定休闲鞋大底用聚氨酯原液的检验项目和指标见表1~3。

外观

| 序号 | 组分 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A组分 | 无色或淡黄色或乳白色液状无异物 |
| 2 | B组分 | 无色或微黄透明液状 |

理化性能要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水的质量分数/% | A组分 | 0.01～0.60 |
| 2 | 羟值/（mgKOH/g） | A组分 | 130.0～300.0 |
| 3 | 异氰酸酯基(NCO)含量/% | B组分 | 16.0～23.0 |

有害物质限量                单位为毫克/千克

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 甲醛 | ≤20 |
| 重金属 | 镉（Cd） | ≤75 |
|  | 铅（Pb） | ≤90 |
|  | 汞（Hg） | ≤60 |
|  | 六价铬（Cr6+） | ≤30 |
|  | 总铬（Cr） | ≤60 |
| 有机锡1 | 不得检出 |
| 邻苯二甲酸酯2 | 不得检出 |
| 有机锡包括但不限于下列 三丁基锡（TBT）、三苯基锡（TPhT）、二丁基锡（DBT）、单丁基锡（MBT）、二辛基锡（DOT）、单辛基锡（MOT）、三环己基锡（TCyHT）、三辛基锡（TOT）、四丁基锡（TeBT）、三丙基锡（TPT）、三丁基锡氯化物（TBTO）。 邻苯二甲酸酯包括但不限于下列 邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二甲酯（DMP）、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）、邻苯二甲酸二壬酯（DNP）、邻苯二甲酸二异辛酯（DIOP）、邻苯二甲酸二丙酯（DPrP）、邻苯二甲酸二环己酯（DCHP）、邻苯二甲酸二戊酯（DnPP）、邻苯二甲酸二苄酯（DBzP）、邻苯二甲酸二苯酯（DPhP）、己二酸二辛酯（DEHA）、邻苯二甲酸二异己基酯（DIHxP）、邻苯二甲酸二（C7、C9、C11）烷基酯（DHNUP）、邻苯二甲酸二庚酯（DHpP）、邻苯二甲酸二正己酯（DnHP）、邻苯二甲酸二（2-甲氧基乙基）酯（DMEP）、己二酸二异壬酯（DINA）、邻苯二甲酸二丙烯酯（DAP）、邻苯二甲酸二（支链与直链）己基酯DHP（C6）、邻苯二甲酸癸基辛基酯（nDnOP）、邻苯二甲酸二癸酯（DnDP）、邻苯二甲酸二异戊酯（DiPP）、邻苯二甲酸正戊基异戊基酯（nPIPP）、邻苯二甲酸二（2-乙氧基）乙酯（DEEP）、邻苯二甲酸二（4-甲基-2-戊基）乙酯（BMPP）、邻苯二甲酸二双十一酯（DUDP）、邻苯二甲酸二（2-丁氧基）乙酯（DBEP）、邻苯二甲酸二C6-C8支链烷基酯（DIHP）、邻苯二甲酸二（支链与直链）戊基酯DPP（C5）。 |

休闲鞋大底用聚氨酯原液制成的试样的物理力学性能指标见表4。

产品制成的试样物理力学性能

| 序号 | 项目 | 试样类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度/（g/cm3） | 试片 | ≥0.45 |
| 2 | 硬度邵C/度 | 试片 | 55~70 |
| 3 | 拉伸强度/MPa | 试片 | ≥3.0 |
| 4 | 撕裂强度/(kN/m) | 试片 | ≥13.0 |
| 5 | 耐磨性能/mm3 | 试片 | ≤400 |
| 6 | 耐折性能/mm | 鞋底 | ≤5.0 |
| 7 | 耐水解性 | 拉伸强度保持率/% | 试片 | ≥70.0 |
|  |  | 撕裂强度保持率/% | 试片 | ≥80.0 |
|  |  | 耐磨性能/mm3 | 试片 | ≤600 |
|  |  | 耐折性能/mm | 鞋底 | ≤10.0 |
| 注：若客户有其它特殊要求，具体指标由供、需双方协商。 |

2.2.2.2 试验方法

2.2.2.2.1 外观的确定

行业内各休闲鞋大底用聚氨酯原液的生产厂家，如华峰、旭川、鑫华润等在其产品技术说明书或企业标准中都有对产品的外观进行规定。具体的规定如表5所示。

不同厂家对外观的规定

| 序号 | 厂家 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A组分 | B组分 |
| 1 | 厂家A | 无色或淡黄色或乳白色液状无异物 | 无色或微黄透明液状 |
| 2 | 厂家B | 无色液状无异物 | 微黄透明液状 |
| 3 | 厂家C | 微浊液体 | 微黄透明液状 |
| 4 | 厂家D | 淡黄色液状无异物 | 微黄透明液状 |
| 5 | 厂家E | 乳白液状 | 微黄液状 |
| 6 | 厂家F | 淡黄色微浊液体 | 微黄透明液状 |

综合这些厂家产品的外观指标及下游客户的要求，本标准规定的外观的技术指标如表1所示，即A组分外观为无色或淡黄色或乳白色液状无异物，B组分外观为无色或微黄透明液状，其检测方法为在(40±2)℃下目测。

2.2.2.2.2 水的质量分数的确定

休闲鞋大底用聚氨酯原液A组分存在添加水作为发泡剂和不添加水，在下游应用线上再加水发泡的情况。本标准结合国内大多数产品情况限定A组分水的质量分数为0.01%～0.60%。水分的检测方法目前行业内大部分企业使用的是GB/T 22313-2008 《塑料 用于聚氨酯生产的多元醇 水含量的测定》和GB/T 6283-2008 《化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法）》。这两种方法的区别如下：

GB/T 22313-2008 适用于聚醚多元醇、聚酯多元醇和聚合物多元醇，包含方法A应用卡尔·费休原理的手动电量法；方法B自动电量法和自动库伦法。

GB/T 6283-2008适用于有机和无机固、液体化工产品中游离水或结晶水含量的测定，包含直接滴定（目测法或电量法）、电量反滴定法。

当前业内一般使用自动水分仪检测A组分水分含量，本标准规定水分含量的测定按GB/T 22313-2008的规定进行。

2.2.2.2.3 羟值的确定

本标准根据目前国内外厂家的休闲鞋大底用聚氨酯原液A组分的羟值含量及下游鞋底生产商的要求确定本标准A组分的羟值为130.0~300.0 mgKOH/g。

休闲鞋大底用聚氨酯原液中A组分为多元醇混合物组分，其多元醇包含聚酯多元醇和/或聚醚多元醇，结合标准起草单位多年的多元醇混合物的羟值检测经验，选用GB/T 7193-2008 《不饱和聚酯树脂试验方法》中4.2 羟值的测定方法，即以对甲苯磺酸作催化剂，在乙酸乙酯中，利用乙酸酐与羟基乙酰化反应，过量的乙酸酐用吡啶/水混合液水解，产生的乙酸用氢氧化钾-甲醇标准溶液滴定。滴定中，存在于树脂中的游离酸和游离酸酐也被碱中和。羟值是在单独测定总酸值后，最后计算求得。

2.2.2.2.4 异氰酸酯基（NCO）含量项目的确定

本标准根据目前国内外厂家的休闲鞋大底用聚氨酯原液B组分的异氰酸酯基（NCO）含量及下游鞋底生产商的要求确定本标准B组分的异氰酸酯基（NCO）含量为16.0%~23.0%。

本标准异氰酸酯基（NCO）含量的测定选用HG/T 2409 《聚氨酯预聚体中异氰酸酯基含量的测定》，该方法使用聚氨酯预聚体或中间产物中的异氰酸酯基与过量的二正丁胺在甲苯中反应，反应完成后，用盐酸标准滴定溶液滴定过量的二正丁胺。

2.2.2.2.4 有害物质限量的确定

本标准参考QB/T 4345-2012《防护鞋底用聚氨酯树脂》、QB/T 5138-2017《沙滩鞋底用聚氨酯树脂》行业标准对有害物质限量进行了规定，同时根据当前国内外法规，如REACH、RoSH等法规，更新了有机锡和邻苯二甲酸酯种类，并表3附注中列明有机锡、邻苯二甲酸酯的具体明细。

（1）甲醛含量的确定

本标准参考QB/T 5138-2017《沙滩鞋底用聚氨酯树脂》限定甲醛含量的为小于等于20 mg/kg，检测方法为GB/T 19941.1-2019 《皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第1部分：高效液相色谱法》。

（2）重金属含量的确定

本标准参考QB/T 5138-2017《沙滩鞋底用聚氨酯树脂》限定重金属的含量，检测方法为QB/T 4339-2012 《鞋类 化学试验方法 可萃取重金属含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》。

（3）有机锡含量的确定

由于欧盟REACH等法规对产品中有机锡含量都有限制。本标准规定有机锡不得检出，检测方法为GB/T 32447-2015 《鞋类 鞋类和鞋类部件中存在的限量物质 有机锡的测定》。

（4）邻苯二甲酸酯含量的确定

本标准规定不可使用邻苯二甲酸酯类增塑剂，规定邻苯二甲酸酯为不得检出，检测方法为GB/T 32440-2015 《鞋类 鞋类和鞋类部件中存在的限量物质 邻苯二甲酸酯的测定》。

2.2.2.2.5 产品制成的试样的物理力学性能的确定

下游休闲鞋大底鞋型丰富，为了规避不同鞋型对物理力学性能差异造成的影响，本标准规定测试表观密度、硬度、拉伸强度、撕裂强度、耐磨性能等物理力学性能的试样为按照标准文本附录A制作的试片，耐折性能的测试试样为按附录A.1的规定制作，其中模具为成型底面前掌的最大凹槽深度为（2±0.2）mm，花纹最小角度为（120±10）°，鞋底屈挠部位厚度为（10±1）mm的休闲鞋大底模具。鞋底试样的示例如图1所示。

（后续补充鞋底试样图，需用画图软件）

（1）表观密度的确定

休闲鞋大底用聚氨酯原液的应用性能需要利用原液产品制成现有的休闲鞋大底密度范围内的试样再进行其它物性对比与评判，因此，试样的表观密度是评判休闲鞋大底用聚氨酯原液物理力学性能的基础。本标准根据聚氨酯材料的特点及下游客户的要求，规定大底的表观密度需大于等于0.45 g/cm3，选用GB/T 6343-2009 《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》测定试样的表观总密度。

（2）硬度的确定

休闲鞋大底用聚氨酯原液的制成的试样的硬度是反映鞋底柔软度、穿着舒适性的重要指标。本标准根据休闲鞋底的应用要求，规定试样的硬度邵C为55~70度。在测试方法选择上，标准起草单位对比了GB/T 531.1-2008 《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》、HG/T 2489-2007 《鞋用微孔材料硬度试样方法》和GB/T 3903.4-2017 《鞋类 整鞋试验方法 硬度》。

GB/T 531.1-2008规定了邵氏A型硬度计，适用于普通硬度范围；邵氏D型硬度计，适用于高硬度范围；邵氏AO型硬度计适用于低硬度橡胶和海绵；邵氏AM型硬度计适用于普通硬度范围的薄样品（试样厚度小于6 mm）。使用D型硬度计测量值低于20时，使用A型硬度计，A型硬度计测量值低于20时，使用AO型硬度计，A型硬度计测量值高于90时，使用D型硬度计。

HG/T 2489-2007适用于压缩率为50%时，应力达到0.049 MPa以上的鞋用微孔材料硬度的测定，试样厚度应为（10.0±0.5）mm，厚度不足10 mm的允许两片叠加。硬度测试结果用硬度邵C表示，单位为度。

GB/T 3903.4-2017规定鞋类外底和鞋跟硬度的试样方法，也可用于鞋底材料（片）。邵氏A型、D型硬度计应符合GB/T 531.1-2008的要求，邵氏C型硬度计应符合HG/T 2489-2007的要求。测试结果单位以度表示，记录使用硬度计型号。

休闲鞋大底普遍使用C型硬度计，其上标注标准为日标，无国内标准号。为了评价休闲鞋大底用聚氨酯原液制成的试样是否符合HG/T 2489-2007规定的压缩率为50%时，应力达到0.049 MPa以上的材料要求，本标准起草单位对试样的压缩率和应力关系进行了试验验证，结果如图1所示。从图1可知，本标准产品的试样符合HG/T 2489-2007对材料的要求，因此，本标准硬度测试按HG/T 2489-2007的规定进行。

图1 浙江华峰新材料有限公司产品制成的试样压缩率与应力的情况

（3）拉伸强度的确定

拉伸强度是考核聚氨酯材料性能的重要技术指标。拉伸强度测定试样拉伸至断裂时刻的拉伸应力，可以评估材料的弹性极限等。聚氨酯泡沫塑料、弹性体、胶等都需要测试拉伸强度，以评判材料的质量和耐用性能。本标准拉伸强度按GB/T 528-2009 《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》的规定进行测定，其中试样为哑铃状试样1型，拉力试验机速度为(500±50) mm/min。

（4）撕裂强度的确定

撕裂强度是本标准产品制成的试样的重要力学性能指标，对于聚氨酯弹性体，用裁片机在平整、坚硬的样品表面裁切试样，试样厚度2mm，在圆弧形或直角形试样中部用锋利的刀片切一个割口，将试样夹入夹具，试样轴向对准拉伸方向，继而试验机对试样施加一个逐渐增加的牵引力直至试验断裂，其最大撕裂应力与试样厚度之比即为试样撕裂强度。

撕裂强度是判断成型品在使用过程中抗撕扯的能力。本标准撕裂强度按GB/T 529-2008 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定》中B法的规定进行撕裂强度≥ 13.0 kN/m。

（5）耐磨性能的确定

本标准产品制成的休闲鞋大底在穿着使用过程中长期与地面接触，耐磨性能关系鞋底使用寿命。本标准根据下游休闲鞋大底的应用要求确定耐磨性能≤400.0 mm3，检测按GB/T 9867-2008的规定进行。

（6）耐折性能的确定

耐折性差的鞋底在穿着过程中易断裂，影响使用寿命。本标准规定产品制成的试样的耐折性能按GB/T 3903.1-2017 《鞋类 整鞋试验方法 耐折性能》的规定进行试验，割口5 mm，屈挠角度90°，速率100次/min，屈挠次数4万次，测试割口增长。若裂口在原割口处，裂口增长为裂口长度减去割口长度；若裂口不在原割口处，裂口增长即为裂口长度。

（7）耐水解性能的确定

耐水解性差的休闲鞋大底在潮湿的环境下易发生水解，性能下降，影响鞋底的使用寿命。因此，试样的耐水解性能是考量休闲鞋大底用聚氨酯原液的一个重要指标。本标准规定在耐水解性能测试时，试样需放入（70±2）℃，95%相对湿度环境下水解2周，再取出在温度（23±2）℃、相对湿度（50±10）%的标准环境下调节24 h后，测试耐水解前后拉伸强度、撕裂强度、耐磨性能和耐折性能，并分别按公式（1）、（2）计算拉伸强度保持率和撕裂强度保持率。本标准根据下游休闲鞋大底的应用要求及目前市场休闲鞋大底用聚氨酯原液制成的试样的耐水解性能测试情况，规定耐水解性为水解2周，拉伸强度的保持率≥70%，撕裂强度的保持率≥80%，耐磨性能≤600.0 mm3，耐折性能≤10.0 mm。耐磨性能和耐折性能不使用保持率主要原因是在大量的验证试验过程中，标准起草小组发现有些产品水解前的耐磨性能非常好，其测试结果较低，明显低于本标准规定的数值，耐水解处理后，耐磨性能相对于水解前的数值增长较多，但也在下游要求范围之内。因此，标准起草小组建议水解后的耐磨性能使用绝对值，即规定水解后耐磨性能≤600.0 mm3。对于耐折性能，本标准规定按GB/T 3903.1-2017的规定进行试验，割口5 mm，屈挠角度90°，速率100 次/min，屈挠次数4 万次，测试裂口增长。在大量的验证试验中，标准起草小组发现，有较多产品的水解前割口无增长，即耐折性能测试结果为0。但水解2周后，割口处可能增长或者在鞋底其它部门出现裂口，使用耐折性能保持率存在明显不合适之处。因此，本标准起草工作小组建议在水解后的耐折性能使用绝对值，即规定水解后耐折性能≤10.0 mm。

3 关于验证试验

标准起草小组抽取了12个休闲鞋大底用聚氨酯原液样品，抽样单位涵盖行业有代表性的重点企业，由浙江华峰新材料有限公司、旭川化学、鑫华润等公司进行了相应的外观、理化性能、有害物质限量和物理性能测试，由浙江华峰新材料有限公司汇总编制了试验验证报告。具体详见验证试验报告。

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

我国休闲鞋市场巨大，其中仅运动休闲鞋2018的产量就达10.8亿双，但聚氨酯运动休闲鞋底的产量却有所萎缩。主要原因在于，一些鞋底生产厂家为了降低生产成本，无原则地降低鞋底成型密度和硬度，导致鞋底烂底问题剧增，影响市场对聚氨酯休闲鞋底的认可度。需要规范聚氨酯休闲鞋底的成型密度及物理机械性能指标，以降低烂底问题。另外，不同聚氨酯材料供应商的休闲鞋底用聚氨酯原液产品标准根据企业自身情况制定，可管控性和用户便利性能受到影响，化学品安全要求得不到有效保障。本标准规范了休闲鞋底用聚氨酯原液外观、理化性能、有害物质限量和成型大底的物理力学性能要求，以规范市场，促进休闲鞋底用聚氨酯原液和聚氨酯休闲鞋底市场的健康发展。

六、与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准修订过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准修订过程中未测试国外的样品。

本标准水平为国际先进水平。

七、与现行相关法律、法规、规章强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准制定过程中无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

本标准建议为推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准自发布之日起6个月后实施日期。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无。

《休闲鞋大底用聚氨酯原液》团体标准起草小组

2020年09月01日