附件一：

2#病房楼外墙维修方案

东院区2#病房楼外墙墙皮有局部起鼓脱落现象，为不影响整体外观，及行人安全，需尽快进行修复。

一、施工工艺流程

1、白色瓷砖部分：检修起鼓墙面→将起鼓瓷砖清理→刷墙体界面剂一道→1：3水泥砂浆胶粘贴白色瓷砖；

2、蓝色瓷砖部分：检修起鼓墙面→将起鼓瓷砖清理→刷墙体界面剂一道→1：3水泥砂浆找平→网格布一层→1：3水泥砂浆抹平→腻子→外墙同色乳胶漆。（两次刷涂间隔4小时）。

二、质量要求

1、外墙乳胶漆要满足品牌要求：立邦、三棵树、紫荆花漆；

2、腻子平整、光滑，不起毛；

3、中砂用前过筛；

4、面砖表面光洁、方正、平整，质地坚固，不得有缺棱、掉角、暗疤和裂缝等缺陷；

5、原空鼓瓷砖拆除后，墙基层还需清理干净；

6、瓷砖浸泡2小时以上，晾干待用；

7、面砖与面砖之间勾缝，先勾水平缝，再勾竖缝，勾缝完成后用布或棉质布料擦洗干净。

三、成品保护

1、及时擦干净门窗框上的砂浆，特别是铝合金门窗框，宜粘保护膜，防污染、锈蚀；

2、乳胶漆不得喷滴在已完的饰面砖上；

3、各凝结层在凝结前应防止风干、暴晒、水冲和振动，以保证强度。

四、安全文明施工

1、施工前检查架子是否牢固，高度是否满足要求，合格才能施工。凡是不符合安全之处应及时修整；

2、禁止穿硬底鞋、拖鞋施工，要佩戴安全帽及安全带，工具搁置稳定，以防坠落伤人；

3、高处作业要特别注意平台防护、临边防护、洞口防护。交叉作业和攀登作业时严格遵守安全规范，在施工中不得向下投掷板料；

4、施工人员按规范施工，一切安全事故由施工方负全部负责。

五、质保及报价

1、质保期：一年

2、勘察现场，整体报总价

附件二:

东院区太平间封闭改造施工方案

为方便太平间管理，特对太平间外部区域进行封闭施工，方案如下：

一、质量要求：

1、太平间东山向南筑南北墙体，与东山齐平，长10200mm*高3000mm；西山向南约10000mm处向东筑东西墙体，长12800mm*高3000mm；房顶在太平间屋檐以上，北山高度3600mm，由北至南呈坡度，南侧高约3000mm；太平间西山向南约10000mm距离的墙体上方，用轻体砖砌700-800mm的砖墙，墙上留预埋件，方便焊方管。房顶用热镀锌钢管焊接框架，檩条数量11根，规格40*60热镀锌管，3架大梁规格40*80热镀锌管，斜撑30*50热镀锌管，2根立柱规格40*60热镀锌管。墙体与房顶均采用75mm岩棉板，彩钢板厚度0.4，品牌要求鸿基或冠珠，岩棉板与地面、墙面连接处做好防水处理。所有焊点用银粉漆防腐。

2、东墙安装优质铝合金窗户2套，南墙安装2套，窗口尺寸为1800*1800；东侧开门，门框尺寸1500*2800。

3、间壁墙壁地面设200mm的C20混凝土基础，4个的冷拔丝圈梁，室内地面水泥找平，与太平间室内地面相平，贴80*80地板砖；房顶安装4盏个LED节能日光灯，开关单控，电线穿普通PVC管铺设。

4、间壁房顶留2个自转式彩钢板排风扇。

二、质保：一年

附件三：

| 东 营 市 第 二 人 民 医 院 |
| --- |
| 2#病房楼外墙维修及太平间改造 | 项 目 招 标 报 价 单 |
| 序号：DYEY2021027# -A 招标时间: 2021 年 月 日 |
| 单位名称： | 联系电话： |
| 一轮报价 |  |
| 二轮报价 |  |
| 三轮报价 |  |
|  | 报价人签字： |

附件四：

| 东 营 市 第 二 人 民 医 院 |
| --- |
| 2#病房楼外墙维修及太平间改造 | 项 目 招 标 报 价 单 |
| 序号：DYEY2021027# -B 招标时间: 2021 年 月 日 |
| 单位名称： | 联系电话： |
| 一轮报价 |  |
| 二轮报价 |  |
| 三轮报价 |  |
|  | 报价人签字： |