编号： CZ-WX-26-014

C70E型通用敞车横带折弯

外协技术协议

甲方：重庆长征重工有限责任公司

乙方：

时间：

本技术协议在乙方确定为中标厂家后签订。

适用于C70E型通用敞车横带折弯。

经双方友好协商，现就C70E型通用敞车横带折弯制造达成如下协议:

（以下简称：乙方）根据重庆长征重工有限责任公司（以下简称：甲方）提供的技术协议、技术条件及图纸并提供相关服务，零件横带的材质、尺寸、包装、运输、防腐等各项指标均须满足甲方要求，任何不符合下述文件及标准要求的做法应书面通知甲方，得到甲方书面认可后方可执行。当上述文件要求不统一时，按高标准要求执行。

乙方必须严格按照此协议所定技术要求，如果乙方没有相关的资质证明，检测结果和加工条件不符合要求，甲方有权拒绝接收该产品。

甲方向乙方提供相关的图纸和其他技术文件见表1，

表1 提供的图纸及相关技术文件

| 序号 | 名称 | 文件号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横带 | QCH235-20-00-002 |  |
| 2 | 钢质冷冲压件通用技术条件 | Q/QC35-210-2019 |  |

以上文件是产品加工制造检查验收的依据。甲方向乙方提供的相关图纸、技术文件，乙方在任务完成后，交付产品时，将图纸、技术条件等文件返回甲方。

除非订单中另有说明，乙方供货范围包括但不局限于以下内容：

（1） 依照技术协议、图纸、技术条件及国内外相关标准要求进行横带折弯。

（2） 提供满足技术要求的质量证明文件，内容详见第5节。

## 1、总则

(1) 本技术协议提出的是最低限度要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和协议的条文，乙方应保证提供符合技术协议和有关最新工业标准的优质产品。

(2) 如乙方没有以书面形式对本技术协议的条文明确提出异议，则乙方提供的产品应完全满足本技术协议的要求。

(3) 本技术协议所使用的标准如与乙方所使用的标准不一致时，按较高标准执行，但乙方须将不相符之处及时以书面方式告知甲方并得到甲方认可。

(4) 乙方根据甲方的图纸制造出合格的产品，乙方如有任何疑问或技术创新方面的改善建议应立即咨询甲方，以甲方技术部门书面确认为准。

(5) 乙方应根据相关的标准、协议，将甲方提供的图纸文件转化为相应的加工图、工艺文件，同时须经过甲方的技术部门确认后方可执行加工。

(6) 在双方的合作过程中，甲、乙双方应履行技术信息保密的责任和义务，绝不泄露于第三方。

(7) 甲方对于产品的监造、工艺审查等任何检验工作并不意味乙方的质量责任转移给甲方，若产品质量不满足甲方要求，甲方有权拒收产品。

(8) 技术协议与商务合同具有同等的法律效力，双方签字盖章后生效。

## 2、 标准规范

乙方在进行横带折弯以及包装运输阶段应严格遵循相关标准和技术规范。乙方须对遵循的标准和规范的正确性及有效性负责，执行或参考标准如下所示（不仅限于）：

Q/QC35-210-2019  钢质冷冲压件通用技术条件

若合同签订前有新版标准出版，应以最新版为准。

## 3、技术要求

### 3.1 生产流程及要求

3.1.1横带折弯生产流程：

3.1.2甲方提供材料

（1）甲方提供横带折弯的板料，乙方应根据甲方图纸检查来料尺寸。

### 3.2 横带折弯的技术要求

3.2.1满足甲方提供图纸规定的技术要求。

3.2.2折弯直线度不大于1mm/m，平面度不大于1mm/m，平行度不大于1mm，对称度不大于1mm；折弯成形尺寸公差按提供的工艺进行控制，折弯弯曲角度极限偏差不大于1°；折弯R符合工艺图纸要求，公差按+1控制。

3.2.3折弯零件表面质量：外协各零件，均应保证外观一致，不得有擦划伤、压痕、辊印、凹坑、麻点、油污、翘曲、变形等缺陷。

3.2.4乙方在加工前须对来料进行检查确认，确认加工后尺寸满足甲方提供的尺寸技术要求，如发现异常，通知甲方处理，不得加工。如乙方未提出质量问题并加工成型、造成的损失由乙方承担。

## 3.3 交付要求

3.3.1 折弯零件横带满足工艺图纸及折弯技术要求。

3.3.2 零件堆码整齐、表面清洁。

3.3.3 送货清单：制造单位名称或代号、零件名称、零件数量、零件材质、送货时间。

## 4、检验验收

### 4.1 检验要求

按横带折弯的技术要求及甲方提供的工艺图纸进行质量检查，其余未注要求按钢质冷冲压件通用技术条件Q/QC35-210-2019 O级要求执行。

### 4.2 检验条件

乙方应具有产品技术管理、质量管理的良好水平，技术管理主要包括工艺文件及工艺记录管理、标准化及计量管理、检测能力及质量保证管理等。

检验人员应是专职质量管理人员、质检员，检测用仪器设备及用具应符合计量检定和质量检测要求，能够提供精确可靠的检测数据。

产品制造的全过程必须进行严格检查，以确认其是否满足设计要求并符合国家相关法规的规定。

产品应有乙方质量检验部门检查验收合格，并提交检验合格证书。

甲方保留按照本技术协议及相关标准、协议的规定对重要检查节点进行抽样检查或复验的权利，乙方对此应予以支持。

甲方要求参加乙方检验时，双方应商定检验日期，若甲方在商定的时间内未能到场，乙方可自行检验并将检验结果提交甲方，乙方应保证提交检验结果的真实性。

产品制造时，乙方应按照本技术协议及相关标准、协议的要求检查合格。乙方向甲方提供全部检验资料，由甲方验收合格后方能出厂。

必要时甲方有权对乙方的技术管理文件及检验资料进行审查。

### 4.3 检验项目与方法

4.3.1除另外有规定外，产品的检验项目和检验方法应符合表2的要求。

表2 检验的项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 过程检验 | 出厂检验 | 检验要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 折弯成形尺寸 | ○ | △20 | 按工艺图纸执行 |
| 2 | 折弯R | ○ | △20 | 按工艺图纸及技术要求执行 |
| 3 | 弯曲角度 | ○ | △20 | 按工艺图纸及技术要求执行 |
| 4 | 几何公差 | ○ | △20 | 按技术要求执行 |
| 5 | 表面质量 | ○ | △20 | 按技术要求执行 |

注：1、符号含义：标有“○”为全检，标有“△20”为抽检比例20%。

4.3.2产品在过程检验和出厂检验时某一项抽检不合格，应在同一产品中取双倍数量的产品，就不合格项进行复检，如仍不合格，则对同一批产品100%进行检验。

4.3.3产品在过程检验和出厂检验出现不合格，或使用中出现质量问题时，甲方将根据需要加大抽检比例。

4.3.4乙方应根据表2的要求进行生产过程控制和质量检测，做好质量记录。

4.3.5乙方应通过相应的质量体系认证，具有产品技术管理的良好水平，技术管理主要包括工艺文件及工艺记录管理、标准化及计量管理、检验能力及质量保证管理等。

## 5、质量保证的审核及过程监督

乙方应接受甲方监造人员对制造全过程的监督检验，应为监造人员提供生活、工作方面的条件，应积极配合个方面的检查工作，及时提供监造所需的各种文件资料。

### 5.1 相关技术文件审核

5.1.1 生产之前向甲方提供的文件

a) 生产资质证书。

5.1.2 生产过程中向甲方提供的文件

a) 折弯工艺规程。

b) 质量检查记录。

### 5.2 现场见证

5.2.1 横带折弯过程确定为现场见证点。

5.2.2乙方应在现场见证时通知甲方检验人员进行首件检查确认，合格后方可批量生产。

### 5.3 过程记录检查

甲方检验人员对产品的整个生产过程的记录随时进行检查，其中主要过程记录有以下项目：

a) 质量检查记录。

b) 生产台账：生产日期、零件名称、零件材质、零件数量。

## 6、运输、装卸和贮存

6.1.1严禁因各种原因导致产品损坏、碰伤、勒伤、变形、锈蚀等，为避免转运、装卸货中损坏、碰伤、勒伤、变形、锈蚀等，乙方应采取相应的防护措施（如雨雪天应采取遮盖等防水措施）。如因乙方原因导致的损坏、碰伤、勒伤、变形、锈蚀等，责任均由乙方自行承担。

6.1.2零件加工完后，零件应堆码整齐，防止变形。

6.1.3在运输和贮存期间，应确保避免零件受到损害，保持零件表面清洁。

## 7、质量保证与售后服务

（1）乙方应具备相应质量体系认证，证书必须在有效期内，且具备相关产品的供货业绩。

（2）乙方应按照制造质量计划的要求，提交具体的产品质量保证措施，确保产品质量。

（3）质量保证见商务合同。乙方应履行质量保证的承诺，按照质量终身制的理念，甲方的监督检查或确认验收既不能免除乙方提供可接受产品的责任，也不能排除其后甲方的拒收及相关的经济责任。

（4）乙方向甲方提供的产品必须满足图纸、技术协议、技术条件等要求，如不能满足甲方使用寿命要求及相关协议要求时，甲方有权不接收乙方制造的产品，责任由乙方承担。

（5）乙方应履行对甲方全部资料保密的责任和义务，如由于乙方原因造成甲方技术资料泄露所产生的一切责任由乙方承担。

（6）乙方必须对其产品在装配和运行过程中出现的质量问题进行处理，提出并落实后续产品的整改措施。

## 8、其它

（1）乙方应按甲方提供的图纸，技术协议，相关标准等进行生产和检验，如有变更以书面形式通知甲方，需甲方签字认可后方可执行。

（2）本技术协议签订后甲方仍保留对其提供的图纸及相关文件进行补充和修改的权利，需双方签字认可并成为本技术协议的附件。

（3）甲乙双方就制造过程中出现的问题直接进行通讯联系，但同时需将联系内容以传真的形式在十二小时内经双方签字确认后再执行。

（4）本技术协议为采购合同附件，与采购合同具有同等法律效力。由甲乙双方签字盖章后生效。

（5）未尽事宜，双方及时协商解决，另签补充协议。

## 9、其他事项见商务合同

甲方：重庆长征重工有限责任公司     乙方：

代表：                             代表：

日期：                             日期：

# Text boxes

甲方提供横带折弯所需的板料

乙方根据要求进行折弯

检测尺寸

做好防护运输

标识

堆码