备注：合格供方需要到中国船舶采购管理电子商务平台上报价，非合格供方可采用密封报价。

报价函

重庆长征精密铸造有限责任公司：

在贵公司网站上，看到编号为（JZZB2022-6）的招标采购需求信息（或收到贵公司的招标采购邀请函），我公司对贵公司所提出的要求，有完整和清晰的认识，并承诺完全满足贵公司提出的要求。现我公司报价如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（吨） | 执行标准 | 付款方式及单价（元/吨） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 6个月承兑 |  |
| 1 | 普通碳钢一 | 低碳钢（板材） | 400 | GB/T 8162-2008 |  | 根据需方电话或书面通知送货到重庆长征精密铸造有限责任公司废钢库房 |

按上表要求标准执行。

具体技术要求见附件。

以上报价含运输费、含13%增值税。

请贵公司收悉为感！

经办人（签字）：

经办人电话：

（投标单位盖公司章）

年     月     日

重庆长征精密铸造有限责任公司

废钢招（邀）标技术要求

- (普通碳钢)具体技术要求如下：

普通碳钢化学成分要求

| C % | Si % | Mn % | P % | S % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.3 | ≤0.6% | ≤1.0% | ≤0.025% | ≤0.025% |

外观要求：

1.废钢表面无严重锈蚀、无镀锌、无油漆油污；

2.废钢里不能参杂小边割余料及薄边割长条、焊丝铁丝等杂物；

3.废钢规格：废钢尺寸应大于100*100*5mm，不得有压块，破碎料等不易于需方使用的；每车废钢的规格材质集中度需在90%以上，优先选择统一规格型号的板材，可用剪板机剪成宽（80-200mm），长（100-800mm）的条状废钢，厚度5mm以上。

4.不得含夹杂有危险爆炸品，包括液压密封件、厚壁压力罐、高压泵,封闭管材等密闭、半密闭容器；

5.不得夹杂有与本采购信息要求不符的废材如生铁，铁丝，钢丝绳等；

注意：供货时化学成分为重要的参考指标。