编号： CZ-WX-26-010

下侧门压型

外协技术协议

甲方：重庆长征重工有限责任公司

乙方：

时间：

本技术协议在乙方确定为中标厂家后签订。

适用于铁路货车的下侧门外协压型。

经双方友好协商，现就铁路货车的下侧门外协压型达成如下协议:

（以下简称：乙方）根据重庆长征重工有限责任公司（以下简称：甲方）提供的技术协议、技术条件及图纸并提供相关服务，铁路货车零件的材质、尺寸、包装、运输、涂装、防腐、无损检测等各项指标均须满足甲方要求，任何不符合下述文件及标准要求的做法应书面通知甲方，得到甲方书面认可后方可执行。当上述文件要求不统一时，按高标准要求执行。

乙方必须严格按照此协议所定技术要求，如果乙方没有相关的资质证明，检测结果和加工条件不符合要求，甲方有权拒绝接收该产品。

甲方向乙方提供相关的图纸和其他技术文件见表1，

表1 提供的图纸及相关技术文件

| 序号 | 名称 | 文件号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下侧门板 | QCH216-32-00-001 |  |
| 2 | XX技术协议 | XXXXXXXXX |  |

以上文件是产品加工制造检验测试及采购验收的依据。甲方向乙方提供的相关图纸、技术文件，乙方在任务完成后，交付产品时，将图纸、技术条件等文件返回甲方。

除非订单中另有说明，乙方供货范围包括但不局限于以下内容：

（1） 依照技术协议、图纸、技术条件及国内外相关标准要求进行铁路货车零件机械加工；

（2） 提供满足技术要求的成套规范的质量证明文件，内容详见第7节，文件为纸质和电子版各一套；

## 1、总则

(1) 本技术协议提出的是最低限度要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和协议的条文，乙方应保证提供符合技术协议和有关最新工业标准的优质产品。

(2) 如乙方没有以书面形式对本技术协议的条文明确提出异议，则乙方提供的产品应完全满足本技术协议的要求。

(3) 本技术协议所使用的标准如与乙方所使用的标准不一致时，按较高标准执行，但乙方须将不相符之处及时以书面方式告知甲方并得到甲方认可。

(4) 乙方根据甲方的设计制造出合格的产品，乙方如有任何疑问或技术创新方面的改善建议应立即咨询甲方，以甲方技术部门书面确认为准。

(5) 乙方应根据相关的标准、协议，将甲方提供的图纸文件转化为相应的加工图、工艺文件，同时须经过甲方的技术部门确认后方可执行加工。

(6) 在双方的合作过程中，甲、乙双方应履行技术信息保密的责任和义务，绝不泄露于第三方。

(7) 甲方对于产品的监造、工艺审查等任何检验工作并不意味乙方的质量责任转移给甲方，若产品质量不满足甲方要求，甲方有权拒收产品。

(8) 乙方使用制造的图纸以甲方盖章后提供的图纸为准， 乙方必须按照甲方提供的图纸进行施工图转化和工艺性审查，且须检查零件所有的尺寸，确定其加工可行性及安装合理性；乙方在工艺审查过程中，若发现接口尺寸偏差，原材料尺寸误差，机加工能力不足等问题，必须立即和甲方联系征求书面处理意见，对出现的尺寸偏差，应给甲方提供一份清晰的尺寸变更图纸。

(9) 技术协议与商务合同具有同等的法律效力，双方签字盖章后生效。

## 2、 标准规范

乙方在进行采购物项的采购、加工制造、安装、试验、调试以及包装运输阶段应严格遵循相关标准和技术规范。乙方须对遵循的标准和规范的正确性及有效性负责，执行或参考标准如下所示（不仅限于）：

- 、产品的工艺图纸（图号：QCH216-32-00-001,名称：下侧门板，最后更改日期：2018年11月20日）

- 、Q/QC 65-020 《货车用金属冷冲压件通用技术条件》

- 、GB/T 15055 《冲压件未注公差尺寸极限偏差》

若合同签订前有新版标准出版，应以最新版为准。这些规范、标准给出的是最低要求，为保证设备安全、可靠地运行，可提供其他工业标准。

## 3、技术要求

3.1 下侧门压型要求

（1）、乙方必须具备满足产品加工的加工设备。

（2）、乙方用于产品加工的检测器具需经过具备相应资质的计量机构计量合格且在计量有效期限内。

（3）、满足甲方提供的图纸规定的技术要求。

（4）、产品形状及尺寸符合工艺图纸要求，其中986尺寸按986控制、1300尺寸按1300±2控制，长宽尺寸检查测量点不少于3点，即两端和中间，压型深度尺寸50按50控制；零件周边不允许有毛刺等尖锐棱角，零件表面的局部褶皱不得大于0.5mm，局部拉伤不得大于0.4mm。

（5）、零件材料有压入式氧化皮、凹坑、划痕、压痕等表面质量缺陷时，如缺陷深度不得超过厚度公差的一半（即0.24mm）且剩余材料厚度不得低于材料最小厚度，则该材料允许使用，但注意有表面质量缺陷的一面必须在门板内侧（即无标记一侧），有超标缺陷的材料在表面质量缺陷未处理之前不得使用。

（6）、按图纸要求在产品的指定要求部位压制标记，标记采用凹字，字体采用铁路货车配件永久性标志标准字体，字体大小10mm，字宽7mm，字深为0.4mm至0.6mm，字的笔画宽度1mm，标记内容为：生产单位的代码+Q450NQR1，标记内容应清晰、完整。生产单位的代码需要报甲方确认，避免有重复。

（7）、零件平面度应≤2mm，门板不得有起皱现象；四周切边的直线度应≤1mm，对角线差≤1mm，无缺肉、毛刺、飞边等现象。

（8）、压制时不得采用含有油的润滑剂，压制完成后需将润滑剂清除干净；存放时注意防锈；运输时注意防雨、注意防止碰撞；产品检验合格后整齐叠放，注意标记位置每摞必须重合，不得交叉放置，每摞不超过60件。

（9）、乙方在加工前须对来料进行检查确认，确认加工后尺寸满足甲方提供的尺寸技术要求，如发现异常，通知甲方处理，不得加工。乙方在加工后须对零件尺寸及表面质量检查，尺寸满足图纸要求。

### 3.2 外观质量要求

产品表面应无压痕、划伤、磕碰痕迹、破裂等质量缺陷；表面应无油污及水分、无锈迹及氧化物、无酸碱残留物、无粘附性杂质等影响油漆和焊接的异物。零件的四周切边端面不允许出现二次光亮带与二层台。

### 3.3 其他技术要求

乙方必须设有生产的专业负责人及检验人员，操作人员经过培训，资质符合本工种要求。

甲方检验人员有权按照本技术协议对产品外观及图纸技术要求进行抽检或全数检查。有权将检查结果作为该批产品接收或拒收的依据，对该批产品进行处置。

乙方须随时配合甲方检验人员及监造做相关的抽检、巡检工作。

### 3.4 交付要求

产品检验合格后整齐叠放，注意标记位置每摞必须重合，不得交叉放置，每摞不超过60件，存放时注意防锈、防潮；

运输时注意防雨。

## 4、材料

材料由甲方提供，采用Q450NQR1板材，尺寸规格为t5×1120×1410。

## 5、检验验收

### 5.1 检验类别

产品检验分为出厂检验和型式检验。有下列情形之一时进行型式检验：

新产品的试制定型鉴定时；

产品的设计、工艺等方面有重大改变时；

出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；国家质量监督机构要求进行型式检验时；

定期对产品进行抽查时；在使用中出现重大偏差时。

### 5.2 检验条件

产品实物质量包括表面粗糙度、尺寸公差、重量公差、表面缺陷。

乙方应具有产品技术管理、质量管理的良好水平，技术管理主要包括工艺文件及工艺记录管理、标准化及计量管理、检测能力及质量保证管理等。

检验人员应是专职质量管理人员、质检员和试验员，检测用仪器设备及用具应符合计量检定和质量检测要求，能够提供精确可靠的检测数据。

产品制造的全过程必须进行严格检查，以确认其是否满足设计要求并符合国家相关法规的规定。

产品应有乙方质量检验部门检查验收合格，并提交检验合格证书。

甲方保留按照本技术协议及相关标准、协议的规定对产品重要检查节点进行抽样检查或复验的权利，乙方对此应予以支持。

甲方要求参加乙方检验时，双方应商定检验日期，若甲方在商定的时间内未能到场，乙方可自行检验并将检验结果提交甲方，乙方应保证提交检验结果的真实性。

产品制造时，乙方应按照本技术协议及相关标准、协议的要求检查合格。乙方向甲方提供全部检验资料，由甲方验收合格后方能出厂。

必要时甲方有权对乙方的技术管理文件及检验资料进行审查。

### 5.3 检验项目与方法

除另外有规定外，产品的检验项目和检验方法应符合表2的要求。

表2 检验的项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 型式检验 | 过程检验 | 出厂检验 | 检验要求 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零件尺寸 | ○ | □ | * | 按技术协议、图纸以及相关协议及国家标准执行 |  |
| 2 | 表面质量 | ○ | - | △20 | 产品表面应无压痕、划伤、磕碰痕迹、破裂等质量缺陷；表面应无油污及水分、无锈迹及氧化物、无酸碱残留物、无粘附性杂质等影响油漆和焊接的异物。零件的四周切边端面不允许出现二次光亮带与二层台 |  |

注：1、符号含义：标有“*”为文件检验（厂家提供的检验文件），标有“○”为全检，标有“-”为不做规定的检验项目，标有“△20”为抽检比例20%，标有“□”为批检，标有“■”为第三方批检。（根据需要确定检验项目及检验方法）

2、本表仅作为甲方型式、过程、出厂检验使用，乙方检验应根据质量控制体系和国家相关要求协议进行控制。

产品的型式检验要求按上表的型式检验项目进行，如各检验项目均符合本技术协议的要求时，则判定该产品的型式检验合格；如某一项目的检验结果不符合本技术协议的要求，则判定该产品的型式检验为不合格。

过程检验和出厂检验时某一项抽检不合格，应在同一产品中取双倍数量的产品，就不合格项进行复检，如仍不合格，则对同一批产品100%进行检验。

产品在过程检验和出厂检验出现不合格，或使用中出现质量问题时，甲方将根据需要加大抽检比例。

首批产品抽检，甲方可根据需要加大抽检比例或全检，如一个批次按比例抽检，抽检数量少于一套时，则按一套抽检。产品按表2规定的出厂检验项目采用全数出厂检验，并由质量部门检验合格，应出具产品合格证书后方可出厂。

乙方应根据表2的要求进行生产过程控制和质量检测，做好质量记录。重要工序检验乙方应通知甲方委派的监造人员或监理工程师到现场参加检测。

乙方应通过相应的质量体系认证，具有产品技术管理的良好水平，技术管理主要包括工艺文件及工艺记录管理、标准化及计量管理、检验能力及质量保证管理等。

## 6、质量保证的审核及过程监督

乙方应接受甲方监造人员对制造全过程的监督检验，应为监造人员提供生活、工作方面的条件，应积极配合个方面的检查工作，及时提供监造所需的各种文件资料。

### 6.1 相关技术文件审核

6.1.1 生产之前向甲方及监理人员提供的文件

a) 企业资质证明，质量体系证明

b) 操作人员名单，资质证书。

c）必备的工装、设备、检测器具清单

d）必要时需提供零件的加工工艺方案和产品质量保证能力报告

6.1.2 生产过程中向监理人员提供文件

a) 加工工艺规程

b) 相关质量记录

### 6.2 停止见证

6.2.1 生产开工报审、产品完工报检（生产工序全部结束、软件资料整理结束之后，发运之前）确定为停止见证点。

6.2.2 乙方应在停止见证点前三天，向甲方书面发出通知。如乙方未按规定提前通知甲方，致使监造人员不能如期现场见证的，甲方有权要求重新见证。

6.2.3 对于停止见证点审核检查未通过的，乙方不得进入下道工序。

6.2.4 对于停止见证点，乙方下达见证通知后，监造人员未按规定时间到现场见证的，乙方应与甲方联系商定更改见证日期，在更改见证日期内监造人员仍未到现场的，该停止见证点转为文件见证点。

6.2.5 生产开工报审停止见证点，乙方应提供：企业资质相关文件、6.1条相关技术文件等。

6.2.6 产品完工报检停止见证点，乙方应提供：生产过程检验记录及报告、特殊过程记录、无损检测报告、产品实物等。

### 6.3 现场见证

6.3.1 对于现场见证点，乙方下达见证通知后，监造人员未按规定时间到现场见证的，该现场见证点转为文件见证点。

6.3.2 对于现场见证点乙方应做好过程记录以及送检记录，并且由监造人员签字确认。

### 6.4 过程记录检查

甲方监造人员对产品的整个生产过程的记录随时进行检查，其中主要过程记录有以下项目：

a) 检验记录

b) 加工过程记录

c) 不合格品审理单

## 7、文件和记录

（1） 乙方在产品制造结束实际检验合格后，乙方提供成套的竣工资料，包括但不限于以下文件及记录：

| 序号 | 提供的文件 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查记录 |  |
| 2 | 合格证 |  |
| 3 | 发运和包装清单 |  |

（2） 乙方应保存产品原始检验数据三年以上，以备用户查询。

（3）所有包装、标识完好，产品合格证、试验报告齐全，所有外形及安装尺寸符合技术要求。

## 8、运输、装卸和贮存

产品的包装和运输应在防腐完全合格后进行。用于室外储运的包装和防护应能保证产品在半个月中没有腐蚀发生。运输过程中，产品应安全固定，而且应避免污染零件，避免所有加工面受腐蚀和碰撞，保证零件的完好无损。 有明显的警告标志防止产品防腐的损坏。

## 9、质量保证与售后服务

（1） 乙方应具备相应质量体系认证，证书必须在有效期内，且具备相关产品的供货业绩。

（2）乙方应按照制造质量计划的要求，提交具体的产品质量保证措施，确保产品质量。

（3） 质量保证见商务合同。乙方应履行质量保证的承诺，按照质量终身制的理念，甲方的监督检查或确认验收既不能免除乙方提供可接受产品的责任，也不能排除其后甲方的拒收及相关的经济责任。

（4） 乙方向甲方提供的产品必须满足图纸、技术协议、技术条件等要求，如不能满足甲方使用寿命要求及相关协议要求时，甲方有权不接收乙方制造的产品，责任由乙方承担。

（5） 乙方应履行对甲方全部资料保密的责任和义务，如由于乙方原因造成甲方技术资料泄露所产生的一切责任由乙方承担。

（6）质保期：质保期限按商务合同执行。

（7）用户监造：若甲方认为有必要，可以派驻监造人员，乙方应积极配合甲方监造人员的工作并提供便利条件。

（8）乙方必须对其产品在装配和运行过程中出现的质量问题进行处理，提出并落实后续产品的整改措施。

## 10、其它

（1） 乙方应按甲方提供的图纸，技术协议，相关标准等进行生产和检验，如有变更以书面形式通知甲方，需甲方签字认可后方可执行。

（2） 本技术协议签订后甲方仍保留对其提供的图纸及相关文件进行补充和修改的权利，需双方签字认可并成为本技术协议的附件。

（3） 甲乙双方就制造过程中出现的问题直接进行通讯联系，但同时需将联系内容以传真的形式在十二小时内经双方签字确认后再执行。

（4） 本技术协议为采购合同附件，与采购合同具有同等法律效力。由甲乙双方签字盖章后生效。

（5） 未尽事宜，双方及时协商解决，另签补充协议。

## 11、交货地点及质保期见商务合同

甲方：重庆长征重工有限责任公司     乙方：

代表：                             代表：

日期：                             日期：