原材料订货技术要求

| 产品名称 | XH4713产品锻钢件 | 产品图号 | ／ |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料牌号 | 17CrNiMo6、18Cr2Ni4WA、42CrMoA、30CrMoA | 材料规格 | 见采购明细表 |
| 发放单位 | 采购部、品质保障部、技术中心、锻件公司 |
| 技术要求： 1、冶炼及浇注：镇静钢，电炉冶炼+钢包精炼+真空脱气+下注保温冒口，真空系统的能力必须大到在开浇后的两分钟内就能将初始增高的压强降到低于133Pa，熔炼时加Ca≤15ppm。也可采用更优的工艺，需经客户书面同意。 2、化学成分（百分比含量）满足表1。 3、当锻比大于3.5时，钢中的非金属夹杂物按GB/T10561评级应满足表2。 4、气体含量满足表3。 5、淬透性要求：当锻比大于3.5时满足表4。 6、力学性能要求；当锻比大于3.5时，锻件切取试样Ф30按规定热处理工艺执行，满足表5 表1 化学成分（wt%） C Si ② Mn P S Cr Ni Mo Cu Al① W 17CrNiMo6 0.14～0.19 0.15～0.35 0.40～0.60 ≤ 0.025 ≤ 0.025 1.50～1.80 1.40～ 1.75 0.25～ 0.35 ≤ 0.12 ≤ 0.015 / 18Cr2Ni4WA 0.13～0.19 0.17～0.37 0.25～0.55 ≤ 0.020 ≤ 0.015 1.35～1.65 4.00～4.50 / ≤ 0.12 / 0.8～1.2 42CrMoA 0.38～0.45 0.17～0.37 0.50～ 0.80 ≤ 0.025 ≤ 0.025 0.90～1.20 ≤ 0.30 0.15～ 0.25 ≤ 0.12 ≤0.015 / 30CrMoA 0.26～0.33 0.17～0.37 0.40～ 0.70 ≤ 0.025 ≤ 0.025 0.80～1.10 ≤ 0.40 0.15～ 0.25 ≤ 0.12 ≤0.015 / 注：①严格控制钢的铝含量，Al含量偏差+0.002,；②采用真空碳脱氧时Si≤0.10%； 表2 夹杂物含量（按GB/T10561评级） A类 B类 C类 D类 DS类 细 粗 细 粗 细 粗 细 粗 不大于（级） 2.0 1.5 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 注：超尺寸夹杂物，最大长度≤1.2mm，最大宽度≤该类粗系的2倍最大厚度 |
| 编制 | 2021.3.23 | 会签 |  | 审 核 |  | 批 准 |  |

原材料订货技术要求

| 产品名称 | XH4713产品锻钢件 | 产品图号 | ／ |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料牌号 | 17CrNiMo6、18Cr2Ni4WA、42CrMoA、30CrMoA | 材料规格 | 见采购明细表 |
| 发放单位 | 采购部、品质保障部、技术中心、锻件公司 |
| 表3 气体含量 ［O］ ［N］ ［H］ ≤25PPm ≤70PPm ≤1.5PPm 极限值 表4 距淬火端面的距离（mm）—硬度（HRC〕，淬透性带宽HH 1.5 3 5 7 9 11 13 15 20 25 30 35 40 45 50 17CrNiMo6（HH） max 48 48 48 48 47 47 46 46 44 43 42 41 41 ／ ／ min 43 43 42 41 40 40 39 38 36 35 34 33 33 ／ ／ 注：实际测得淬透性曲线除距淬火端1.5mm位置外，还允许有不多于两点的硬度值偏差偏离淬透性带 表5 力学性能 工艺要求：圆钢试样Ф30按下列热处理工艺执行：（920~930）℃×8h空冷＋650℃×4h空冷→（820~830）℃×2h油淬＋（200～230）℃×4h空冷 钢 种 试样 尺寸 试样方向 Rm Rp0.2 A5 Z AKu2 冷弯角 硬度（参考） 热处理规范 N/mm2 N/mm2 (%) (%) J ° HRC 不小于 32～42 淬火+回火 17CrNiMo6 Ф30 纵向 1050 785 8 35 42 150 切向 975 745 6 28 32 / 备注 1.冲击值三件中允许有一件不低于70%要求值，但三件冲击值的平均值不低于要求值。2.冷弯按GB/T232执行 7、①低倍：当锻比大于3.5时，酸浸低倍组织不得有肉眼可见的缩孔、气泡、裂纹、夹杂、分层、翻皮、白点、晶间裂纹等缺陷。一般疏松≤1级、中心疏松≤1级、锭型偏析≤1级、一般点状偏析≤1级、边缘点状偏析≤1级。 ②高倍：当锻比大于3.5时，成品锻件，试样在100倍放大倍数下，本质晶粒度和实际晶粒度≥5级，带状≤2级，应显示组织均匀，即均匀分布的正常组分，没有明显的成分偏析或组织偏析现象(≤2级)。[本质晶粒度与实际晶粒度执行GB/T6394-2002且本质晶粒度试样Ф30执行中附录C渗碳法、金相组织执行GB/T13320-2007、带状组织执行GB/T34474.1-2017] 8、当锻比大于3.5时，钢锭冶金缺陷应确保锻件超声波无损检测达到GB/T6402-2008标准4级质量水平。 9、锭型：钢锭锭身比重≥83%，钢厂需提供钢锭重量分配比例等相关锭型参数，钢锭重量下偏差不得超过锭型理论重量1%，上偏差不得超过锭型理论重量的1.5%。 10、表面质量：钢锭冒口线及底部的飞皮应清除干净，表面不得有夹渣、裂纹、溅疤等缺陷，若存在以上缺陷，必须清除，但缺陷清除部位应呈斜坡形，上口宽与凹坑深之比应大于5:1，且清除面与原金属表面交界处之间圆角过渡，清除裂纹缺陷时应按裂纹长度方向进行。 11、标识：每支冷钢锭在锭身用白油漆写上材料牌号、熔炉炉号、规格、重量，要求字迹清晰。 12、交货状态：退火或高温回火，硬度要求HB≤229： 13、供方交货需出具原材料合格证书（冶铸方式、化学成分、气体含量等报告）。 14、钢锭复验合格不免除供应商责任，若因钢锭缺陷导致产品质量问题，由供应商负责。 |
| 注： Ⅰ、钢锭复验1、2；钢锭热加工成锻件则按成品锻件技术要求复验3、4、5、6、7②中的对应项点；其他需在锻件具备检测条件下进行。 Ⅱ、锻材按成品锻件技术要求复验1、2、3、4、5、6、7①、②对应项点；其他项点需在锻件（锻材）具备检测条件下进行。 |
| 编制 | 2021.3.23 | 会签 |  | 审 核 |  | 批 准 |  |