技术规范及设备明细

一、技术方案

回转窑及水冷溜槽（伸入回转窑段）

| 序号 | 部 位 | 耐火材料做法 | 抓钉材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窑头罩/水冷溜槽 | 70mm铬刚玉浇注料 | 310S |  |
| 2 | 窑体 | 230mm铬刚玉砖+70mm致密粘土砖 | 310S |  |
| 3 | 窑头、窑尾 | 300mm铬刚玉耐磨浇注料 | 310S |  |
| 4 | 护铁及紧固设施（根据设备图纸需求配备） |  | 310S |  |

| 化学成分（%） | Al2O3 | ≥85 |
| --- | --- | --- |
|  | Cr2O3 | ≥3 |
|  | Fe2O3 | ≤0.5 |
| 体积密度 g/cm3 | ≥3.05 |
| 耐压强度 Mpa | 110℃ 烘后 | ≥100 |
|  | 1000℃ ×3 h | ≥120 |
| 抗折强度 Mpa | 110℃ 烘后 | ≥10 |
|  | 1000℃ ×3 h | ≥12 |
| 重烧线变化（1000℃X3h） % | ≤-0.3 |
| 耐火度 ℃ | 1790 |

铬刚玉砖（回转窑）

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 化学成分（%） | Al2O3 | ≥85 |
|  | Cr2O3 | ≥5 |
|  | Fe2O3 | ≤0.5 |
| 体积密度 g/cm3 | ≥3.15 |
| 耐火度 ℃ | 1790 |
| 显气孔率 % | 17 |
| 耐压强度 MPa | 135 |
| 重烧线变化（1350℃X3h） % | ≤0.1 |
| 热震稳定性（水冷1100℃） 次 | ≥30 |
|  | Cr2O3 | ≥3 |
|  | Fe2O3 | ≤0.5 |

致密粘土砖

| 性能 | 指标 |
| --- | --- |
| 耐火度 （℃） | 1790 |
| 体积密度 （g/cm3） | 2.0 |
| 显气孔率（ % ） | ≤16 |
| 耐压强度 常温 （Mpa） | ≥45 |
| 热导率 (λm) W/M.K | 1.2 |
| 化学成分（%） | SiO2 | ≤52 |
|  | Al2O3 | ≥43 |
|  | Fe2O3 | ≤1.1 |

耐磨浇注料

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 化学成分（%） | Al2O3 | 72 |
|  | SiO2 | 18 |
|  | Fe2O3 | ≤1.5 |
| 体积密度g/cm3 | 2.7 |
| 耐压强度，MPa | 110℃烘后 | ≥80 |
|  | 1000℃X3h | ≥100 |
| 抗折强度，MPa | 110℃烘后 | ≥10 |
|  | 1000℃X3h | ≥12 |
| 重烧线变化（1000℃×3h） % | ≤-0.3 |
| 热导率W（m﹒K）-1 | 1.5 |
| 耐火度℃ | 1790 |
| 抗磨损性 | ≤8 |

刚玉耐磨浇注料

| 性能 | 指标 |
| --- | --- |
| 化学成分（%） | Al2O3 | ≥75 |
|  | SiO2 | ≤15 |
| 体积密度g/cm3 | ≥2.6 |
| 耐压强度，MPa | 110℃烘后 | ≥80 |
|  | 1000℃X3h | ≥100 |
| 抗折强度，MPa | 110℃烘后 | ≥10 |
|  | 1000℃X3h | ≥12 |
| 重烧线变化（1000℃×3h） % | ≤-0.3 |
| 耐火度℃ | 1750 |

轻质保温浇注料

| 性能 | 指标 |
| --- | --- |
| 体积密度g/cm3 | 1.0 |
| 抗折强度，MPa | 110℃烘后 | 3 |
|  | 900℃烧后 | 3 |
| 耐压强度，MPa | 110℃烘后 | ≥10 |
| 重烧线变化（900℃X3h） % | ≤-0.3 |
| 热导率 (λm) W/M.K | 0.45 |
| 耐火度℃ | 1750 |

二、施工要求

1、中标单位负责新耐材的施工，及原有耐材的拆除，拆除的耐材送至业主指定地方，耐材施工完毕业主按照标准验收，在质保期内对耐材维修时，来维修人员数量及维修方案均应达到业主要求，否则视为违约。

三、货物检验标准、方法、地点：

1.货物验收过程中发现任何一项指标不合格或不符合约定，业主均有权要求部分或全部退货、换货。业主选择换货的，投标单位应在合同约定的交货期限内予以补足，否则视为投标单位逾期交货。业主选择退货的，投标单位应无条件在业主限定时间内提货并给予退货，由此造成业主损失的，投标单位应予赔偿。业主有权要求投标单位在合同约定的供货期内另行发货补足。

2. 双方对检测、检验结果有异议的，以共同选定的第三方（具备质检资格的机构，对检验机构的选择有争议的，以业主选定的机构为准。）检验结果为准，检验费用由投标单位预付，最终由过错方承担。

3、卸货到达业主指定地方后，货物的卸车由中标单位自己负责